Применение композиционного ферментного препарата для оголения семян хлопчатника.

Рахимов Мирзахид Матназарович

Стажёр – исследователь

Ташкентский государственный технический университет имени И.А. Каримова

Факультет инженерных технологии, Ташкент, Узбекистан

raximovm27@gmail.com

Важными факторами, влияющими на эффективность ферментативного гидролиза целлюлозы являются качественный и количественный состав целлюлазного комплекса, а также кинетические параметры действующих компонентов[1].

Согласно современным представлениям в состав целлюлазного комплекса могут входить эндоглюконаза, целлобиогидролаза, экзоглюкозидаза и целлобиаза, причем компонентный состав и активность отдельных компонентов значительно варьируют в зависимости от вида и условий культивирования микроорганизмов-продуцентов целлюлазного комплекса[2]. В связи с этим первой задачей. которую обычно решают при разработке метода ферментативного гидролиза данного целлюлозного сырья – это выбор наиболее активной композиции ферментных препаратов. Поэтому мы в первую подбирали композицию ферментов для гидролиза подпушка семян хлопчатника. результаты представлены в таблице. Как видно из таблицы 5  полное оголение семян достигается за 3 – 6 часов. При этом из подпушка образуется глюкоза с выходом 3 – 8 г/л.

Влияние соотношения целоверидина ГЗх и пектофоетидина ГЗх на продолжительность оголения семян хлопчатника. Е= 50 ед/г, Е = 3%, S = 50 шт, t = 45(

| Состав ферментного препарата | Соотношение целл/пектоф | Время оголения, часы | Начальная скорость оголения | Выход глюкозы, г/л | Оголенные семена | Неоголенные семена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целловиридин пектофоетидин | 1:1 | 4 | 0,176 | 0,704 | 19 | 31 |
| целловиридин пектофоетидин | 2:1 | 3 | 0,349 | 1,056 | 30 | 20 |
| целловиридин пектофоетидин | 3:1 | 4 | 0,521 | 2,156 | 41 | 9 |
| целловиридин пектофоетидин | 4:1 | 3 | 0,831 | 2,920 | 50 | - |
| целловиридин пектофоетидин | 5:1 | 4 | 0,656 | 2,420 | 39 | 11 |
| целловиридин пектофоетидин | 6:1 | 4 | 0,315 | 1,298 | 44 | 6 |

Литература

- Makoto Yoshida, Yuan Liu and et al. Effects of cellulose crystallinity, hemicellulose, and lignin on the enzymatic hydrolysis of Miscanthussinensis to monosaccharides // Biosci. Biotechnol.Biochem. 2008.

- Ioelovich M., Morag E . Effect of cellulose structure on enzymatic hydrolysis // Bioresources. 2011.