Меридиональный эффект Керра в несимметричных плазмонных кристаллах Доценко А.А.

Студент, 4 курс бакалавриат

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: andrey.n4@mail.ru

Фотоника - раздел современной физики, изучающий различные способы воздействия на оптический сигнал. Важное место в фотонике занимает магнитооптика, исследующая способы управления распространением света с помощью воздействия магнитным полем на вещество. Магнитооптические устройства находят широкое применение [1]. Одним из наиболее эффективных способов усиления магнитооптических эффектов является совмещение магнитооптики и плазмонных структур [2-3].

Меридиональный эффект Керра (МЭК) заключается во вращении плоскости поляризации и появлении эллиптичности при отражении линейно поляризованного света от поверхности образца в случае, когда намагниченность лежит в плоскости образца и в плоскости падения света.

При практическом применении удобно использовать свет, падающий на образец под нормальным углом; однако при таких условия часть магнитооптических эффектов (в частности, МЭК и экваториальный эффект Керра) равна нулю. Эти ограничения могут быть преодолены с помощью использования несимметричных структур.

Ранее был изучен МЭК в плазмонных кристаллах [4], структурах из нанодисков [5]  и полностью диэлектрических решётках [6]. В несимметричных плазмонных кристаллах был изучен экваториальный эффект Керра [7].  В таких структурах магнитооптические эффекты наблюдаются и в пропускании.

Целью данной работы является  исследование МЭК в несимметричных плазмонных кристаллах.

В ходе работы было проведено численное моделирование МЭК методом связанных мод в пространстве Фурье, которое подтвердило наличие ненулевого угла вращения поляризации при нормальном падении.

В экспериментальной части работы использованы образцы, имеющие структуру плазмонная решетка/магнитный диэлектрик/немагнитная подложка. Плазмонная решетка – чередующиеся золотые полосы двух различных толщин, магнитный диэлектрик – висмутзамещенный феррит гранат, немагнитная подложка – гадолиний-галиевый гранат.

Экспериментальное исследование несимметричных магнитоплазмонных структур подтвердило результаты численного моделирования. В исследованных образцах при нормальном падении наблюдался ненулевой МЭК, в его спектре появляется мостик в области нормального падения, который соединяет ветвь резонанса при положительных и отрицательных значениях угла.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №19-02-00856).

Литература

1. Zvezdin A.K., Kotov V.A.// Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials. IOP Publishing. Bristol and Philadelphia, 1997.

2. V. I. Belotelov, I. A. Akimov, M. Pohl, V. A. Kotov, S. Kasture, A. S. Vengurlekar, A. V. Gopal, D. R. Yakovlev, A. K. Zvezdin, and M. Bayer, Enhanced magneto-optical effects in magnetoplasmonic crystal// Nat. Nanotech. 6, 370 (2011)

3. A. L. Chekhov, V. L. Krutyanskiy, A. N. Shaimanov, A. I. Stognij, and T. V. Murzina. Wide tunability of magnetoplasmonic crystals due to excitation of multiple waveguide and plasmon modes//Opt. Express 22, 17762 (2014)

4. A. V. Chetvertukhin, A. A. Grunin, A. V. Baryshev, T. V. Dolgova, H. Uchida, M. Inoue, and A. A. Fedyanin, “Magneto-optical Kerr effect enhancement at the Wood’s anomaly in magnetoplasmonic crystals,” J. Magn. Magn. Mater. 324(21), 3516–3518 (2012).

5. Bonanni, V.; Bonetti, S.; Pakizeh, T.; Pirzadeh, Z.; Chen, J.; Nogués, J.; Vavassori, P.; Hillenbrand, R.; Åkerman, J.; Dmitriev, A. Designer Magnetoplasmonics with Nickel Nanoferromagnets.// Nano Lett. 2011, 11, 5333–5338

6. Laure Bsawmaii, Emilie Gamet, Francois Royer, Sophie Neveu, and Damien Jamon, "Longitudinal magneto-optical effect enhancement with high transmission through a 1D all-dielectric resonant guided mode grating"// Opt. Express 28, 8436-8444 (2020)

7. O. V. Borovkova, H. Hashim, D. O. Ignatyeva, M. A. Kozhaev, A. N. Kalish, S. A. Dagesyan, A. N. Shaposhnikov, V. N. Berzhansky, V. G. Achanta, L. V. Panina, A. K. Zvezdin, V. I. Belotelov, “Magnetoplasmonic structures with broken spatial symmetry for light control at normal incidence”// Physical Review B, August 2020

# Text boxes

Рисунок 2. Зависимость угла Керра от угла падения света и его длины волны, P=540 нм, d1=360 нм, d2=500 нм.

Рисунок 1. Схема несимметричной решётки