Исследование локальной плотности состояний бислоя сверхпроводник-нормальный металл/ферромагнетик

## Неило А.А.¹, Касатонов Д.И 4, Бакурский С.В. ³ , Кленов Н.В.¹׳³ , 
Столяров В.С.²,4, Куприянов М.Ю.³

¹⁻²студент, ³⁻⁶сотрудник

¹Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

#### ²Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

³НИИЯФ МГУ, Ленинские горы, Москва, Россия

4Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская обл., Россия

E–mail:aleks.neilo@yandex.ru

Актуальной задачей современной электроники является поиск и исследование новых физических принципов для вычислительных устройств следующего поколения. Сверхпроводниковая цифровая электроника имеет ряд достоинств, включая высокую энергоэффективность (порядка 10-18 Дж на операцию) и большее быстродействие (тактовые частоты для логических элементов превышают 100 ГГц). Пример – сверхпроводниковые малошумящие аналого-цифровые преобразователи либо квантовые вычислительные системы на основе сверхпроводниковых цепей. Однако анализ таких перспективных элементов вычислительных систем, содержащих гетерроструктуры с большим количеством тонких слоев, различных проводников и изоляторов нанометровой толщины, является непростой задачей. Поэтому существует необходимость модифицировать методики исследования электронных систем в таких гетероструктурах, в том числе для получения оценок на характеристики, прямое измерение которых связано с существенными трудностями.

В данной работе исследовалась S-N/F-структура, а именно – объемный S-сверхпроводник, на который напылена матрица из N-нормального металла с включениями F-ферромагнетика. В качестве сверхпроводника использовался ниобий, тонкий слой сплава меди и никеля выступал в роли N/F-материала. Показано, что изучение зависимости дифференциальной проводимости dI/dV как функции напряжения является одним из эффективных способов получения информации о физических свойствах сверхпроводящих корреляций (плотность состояний, эффективная энергетическая минищель и т.д.) и о параметрах исследуемых материалов (эффективная обменная энергия, параметр прозрачности и т.д.).

Фактически данная задача представляет из себя исследование бислоя сверхпроводник-ферромагнетик с меняющимся эффективным обменным полем, либо исследование бислоя сверхпроводник-нормальный металл с различными значениями параметра границы . Расчет плотностей состояний в системе проводился численно посредством решения уравнений Узаделя с граничными условиями Куприянова-Лукичева.  Ток рассчитывался с помощью золотого правила Ферми. Это соответствует в экспериментальном смысле снятию зависимости dI/dV иглой туннельного микроскопа при заданном значении прикладываемого напряжения.

Численный расчет дифференциальной проводимости ориентировался на сопоставление с экспериментальными данными сканирующей туннельной микроскопии. Было обнаружено, что эффективная обменная энергия тонкого ферромагнетика (Н порядка 100) значительно подавляется до величин 5 и даже до 0.1. В связи с этим было проведено исследование изменения формы зависимости dI/dV от приложенного напряжения при последовательном увеличении обменной энергии. Сопоставление таких форм с экспериментальными данными позволяет косвенно оценить величину эффективной обменной энергии ферромагнитного материала в области, расположенной под иглой туннельного микроскопа.

а)б)

Рис.1. Дифференциальная проводимость dI/dV в зависимости от напряжения для разных значений эффективной обменной энергии (панель а) и плотность состояний (density of state, DOS) на поверхности нормального металла (ферромагнетика), рассчитанные для S-N/F-структуры при различных значениях параметра границы  (панель б).

Также в работе была рассчитана плотность состояний бислоя с нормальным металлом (Н=0) при различных значениях  параметра границы . Установлено, что при увеличении  в нормальном металле постепенно «схлопывается» наведенная в него минищель в плотности состояний. При этом в плотности состояний достаточно хорошо продолжаются разрешаться пики при энергии равной значению параметра порядка объемного сверхпроводника. Качественные результаты частично согласуются с более ранними исследованиями [4]. Показано, как при увеличении температуры системы особенности на зависимости dI/dV постепенно уширяются так, что форма зависимостей кондактанса от напряжения становится все более гладкой по мере увеличения Т.

Работа проводилась при поддержке гранта РНФ 20-12-00130 (теоретический анализ плотности состояний). Доступ к научно-технической литературе получен при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

### [1] В.В. Шмидт, Введение в физику сверхпроводников, 2-е издание, 2000г.

[2] S. V. Bakurskiy, N. V. Klenov, I. I. Soloviev, M. Yu. Kupriyanov, and A. A. Golubov. 2013, Physical Review B 88, 144519.

[3] Н. В. Кленов, А.Е. Щеголев, С.В. Бакурский, А.А. Неило, И.И. Соловьев, М.В. Терешонок, М.Ю. Куприянов, Макроскопические квантовые эффекты и их применение в электронных устройствах. Учебное пособие в вопросах и задачах, М. : 2019.

[4] A. A. Golubov and M. Yu. Kupriyanov, 1989, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 96,1420-1433.