Низкотемпературные исследования бессвинцовых керамик

Мойса Максим Олегович

Научный сотрудник

Южный федеральный университет, НИИ физики, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: maksim.moysa@mail.ru

Ранее нами в [1] в диапазоне температур (300÷1000) K были исследованы диэлектрические спектры твёрдых растворов (ТР) системы (1-x-y) NaNbO3 – xKNbO3 – yCdNb2O6 y=0.075, x=0.05÷0.20 и обнаружено в них релаксорное поведение в окрестности 500 K. В [2] в интервале (10÷330) K исследованы диэлектрические спектры, пьезоэлектрические и сегнетоэластические свойства ТР этой же системы с y=0.025, x=0.15. Учитывая современный интерес исследователей к бессвинцовым активным средам и возможности их использовать в критических условиях сверхнизких температур, нами продолжены эти работы в плане расширения концентрационных интервалов составляющих систему композиций. Объектами исследования выступили ТР с y=0.075, x=0.05÷0.20. Исследования действительной, , и мнимой, , частей относительной комплексной диэлектрической проницаемостей в зависимости от частоты переменного электрического поля, f, проводились на неполяризованных образцах в диапазоне температур (10-330) K с помощью LCR-meter Wayne Kerr 6500 B. Образцы охлаждались с помощью гелиевого рефрижераторного криостата замкнутого типа СCS-150, производства Cryogenics. Регулировка температуры осуществлялась посредством температурного контроллера LakeShore 331, позволяющего удерживать заданную температуру с точностью ±0.01К. При измерении образцы находились в вакуумной камере криостата, вакуум создавался турбомолекулярным насосом Boc Edwadrs.

Обнаружено изменение зависимостей ,  по экспоненциальному закону с отклонениями от него при температурах 300 K, 270 K и 175 K, которые подробно описаны ниже. В ТР с x=0.05÷0.10 выявлено формирование максимумов зависимостей  и , сдвигающихся в зависимости от частоты электрического поля в интервалах температур (300÷304) K и (258 ÷271) K, соответственно. Выявленные аномалии были проверены на наличие релаксационных процессов. Зависимость  имеет экспоненциальный характер, что не соответствует ни одному из распределений теории релаксационных процессов. Тот факт, что максимумы величин  и  сдвигаются по температуре в зависимости от f, может свидетельствовать о присутствующем кристаллографическом беспорядке на A и B позициях. При T=175 K изменяется угол наклона последних. Обнаруженное, вероятно, обусловлено структурными неустойчивостями, присутствующими в данных объектах. Последнее, однако, требует проведения дополнительных рентгенографических исследований.  Установлено, что у ТР с x=0.15÷0.20 экстремумы, проявляющие себя в интервалах температур (300÷304) K и (258 ÷271) K при x=0.05÷0.10, трансформируются в точки перегиба. Также выявлено у последних формирование трех областей, характеризующихся различной скоростью изменения зависимостей  и . Так, по мере снижения температуры в интервале (330÷270) K в ТР с x=0.15 происходит стремительное падение  и платообразное поведение ; при достижении 270 K скорость изменения зависимостей  и  резко возрастает вплоть до 175 K; в диапазоне температур (175÷10) K угол наклона  и  значительно уменьшается. В ТР с x=0.20 наблюдается схожая ситуация, только скорость изменения  в интервале (330÷270) K значительно больше, чем в диапазоне (10÷175) K. Установлено, что слабая дисперсия  и  присутствует до Т ~200K во всех ТР. Вплоть до T~150K происходит ее постепенное снижение, после чего изменение дисперсии практически не наблюдается. Исключением является ТР с x=0.20, в котором дисперсия отсутствует во всём исследовательском диапазоне температур.

Наблюдаемая стабилизация свойств изучаемых ТР при очень низких температурах позволяет предположить перспективность изученных ТР в качестве основы сегнетоэлектрического материала, работающего при низких температурах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № (0852-2020-0032)/(БАЗ0110/20-3-07ИФ).

Литература

- Moysa M.O. et al. Dielectric spectroscopy, piezoelectric and ferroelastic properties of solid solutions of the three-component system (1-x-y) NaNbO3 – xKNbO3 – yCdNb2O6 in the temperature range (10-330) K // Journal of Physics: Conference Series. 2021, Volume 1942, article number 012027, P. 1-5

- Andryushin, K.P., Shilkina, L.A., Andryushina, I.N., Nagaenko A.V., Moysa M.O., Dudkina S.I., Reznichenko L.A Features of the structure and electrophysical properties of solid solutions of the system (1-x-y) NaNbO3 – xKNbO3 – yC0.5NbO3 // Materials. 2021, Volume 14, Issue 14, article number 4009, DOI 10.3390/ma14144009