Применение вторичного полиэтилена высокой плотности в качестве материала для защиты от гамма-излучения

Балачков М.М., Белявский С.В., Смыковская В.О.

аспирант, аспирант, студент

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет ИЯТШ, Томск, Россия

E-mail: mmb2@tpu.ru

Вопрос обеспечения безопасности персонала и населения возникает при любом использовании ионизирующего излучения. Так, при работе с нейтронным излучением зачастую возникает вторичное гамма-излучение. Полиэтилен является эффективным замедлителем нейтронов и может использоваться в защитных экранах.

Дозовые нагрузки можно снизить несколькими методами: снижением времени рядом с источником, увеличением расстояния до источника, а также с помощью защитных экранов. Таким образом, цель работы – определить защитные свойства экранов, изготовленных из вторичного полиэтилена.

В этой работе при помощи метода горячего формования изготовлены таблетки из полиэтилена высокой плотности. После этого эти таблетки помещались между детектором и источниками гамма-излучения различных энергий (152Eu, 241Am). Далее анализировался спектр без защиты и с защитой для определения поглощающих свойств. Всего проводилось 7 измерений по 15 минут для каждого источника с использованием полиэтиленовых таблеток.

Аппроксимация экспериментальных значений проводилась по экспоненциальной зависимости:

где	I – интенсивность гамма-излучения при толщине защиты x; I0 – интенсивность гамма-излучения при отсутствии защиты; μ – линейный коэффициент поглощения гамма-квантов; x – толщина защиты [1].

В таблице 1 приведены полученные значения коэффициентов поглощения для различных энергий гамма-квантов.

Таблица 1. Значения коэффициентов поглощения

| Энергия, кэВ | Линейный коэффициент поглощения, см-1 |
| --- | --- |
| 59 | 0,153 ± 0,001 |
| 122 | 0,166 ± 0,008 |
| 344 | 0,111 ± 0,005 |
| 1408 | 0,029 ± 0,016 |

В последующих исследованиях планируется сравнение защитных характеристик полученного материала с табличными данными и верификация с помощью специализированных программ моделирования поведения частиц в веществе.

Литература

1. Беспалов В.И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом: учебное пособие / В.И. Беспалов; Томский политехнический университет. – 5-е изд., доп. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. – 427 с.