# Продление кампании ядерного топлива реактора РИТМ-200 за счёт смены топливной композиции

# С.В. Белявский, Н.А. Аникин

аспирант, студент

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет,

Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

Email: svb28@tpu.ru

Децентрализованное энергообеспечение – ключевая особенность отдаленных регионов Российской Федерации, в которых применяются маломощные дизель-генераторы на органическом топливе, которое технически тяжело и дорого поставлять в эти регионы. Решением вопроса могут быть атомные станции малой мощности (АСММ), позволяющие производить электроэнергию на протяжении большого количества времени, требующие более редкой доставки нового топлива, а также за счёт малых габаритов могут быть доставлены в отдаленные регионы. В качестве реактора АСММ может использоваться РИТМ-200 - интегральный малый модульный водо-водяной реактор под давлением. Цель данной работы – изучить возможность снижения частоты загрузки свежего топлива РИТМ-200 путём смены топливной композиции.

В работе проведен многогрупповой расчёт при помощи диффузионного приближения для трёх топливных композиций: (U235-U238)O2, (Th232-U235)O2, (Th232-U233)O2. Изменение нуклидного состава рассчитывалось с применением конечно-разностной схемы к системе дифференциальных уравнения для накопления и деления изотопов. Кампания ядерного топлива заканчивается в момент, когда значение эффективного коэффициента размножения нейтронов (kэф) достигает 1 [1].

В результате были получены зависимости kэф от времени работы реактора (рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость эффективного коэффициента размножения от времени работы реактора

Из графика видно, что смена воспроизводящего изотопа с U238 на Th232 приводит к незначительному повышению длительности топливной кампании (с 1350 до 1400 эффективных суток). Смена делящегося изотопа с U235 на U233 позволяет значительно повысить топливную кампанию с 1400 до 1950 эффективных суток.

В последующих исследованиях планируется изучить влияние внешнего диаметра топливного элемента на длительность кампании, теплогидравлические исследования, а также моделирование при помощи метода Монте-Карло.

# Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-00385, https://rscf.ru/project/22-29-00385/

Литература

1. Beliavskii S. V. et al. Effect of fuel nuclide composition on the fuel lifetime of reactor KLT-40S //Nuclear Engineering and Design. – 2020. – Т. 360. – С. 110524.