Экспериментальное изучение процессов деформирования и фильтрации в трудноизвлекаемых породах-коллекторах ачимовских отложений при реализации метода направленной разгрузки пласта

Химуля В.В.

младший научный сотрудник

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

E-mail: khim@ipmnet.ru

Изучение физических свойств пород, особенно реологических и фильтрационных характеристик, необходимо как для выбора оптимального режима эксплуатации нефтегазовых месторождений, так и для определения условий устойчивости ствола скважин. Основное влияние на величину притока оказывает состояние призабойной зоны скважины. Снижение проницаемости даже в небольшой окрестности скважины может существенно снизить ее продуктивность [1]. Проницаемость призабойной зоны может ухудшаться как при бурении скважины, так и при изменении ее напряженно-деформированного состояния в процессе проведения технологических операций [2].

Одним из наиболее перспективных способов воздействия на пласт является метод направленной разгрузки пласта (НРП), разработанный в ИПМех РАН [3]. Он основан на создании искусственной системы трещин в призабойной зоне за счет направленной разгрузки породы вблизи скважины от горного давления. Этот метод эффективен, экономичен и экологически безопасен. Управлять напряженным состоянием в окрестности скважины возможно двумя способами: снижением забойного давления или изменением геометрии забоя. Параметры применения метода определяются по результатам физического моделирования на образцах горных пород реальных напряжений, возникающих в окрестности скважин, с помощью Испытательного стенда трехосного независимого нагружения (ИСТНН) [3, 4]. ИСТНН – созданный в ИПМех РАН аппарат истинно трехосного нагружения, позволяющий нагружать кубические образцы горных пород независимо по каждой из трех осей, а также вести непрерывное измерение проницаемости в ходе опыта.

Рис. 1. Программа нагружения и кривая изменения проницаемости в ходе моделирования на одном из образцов (a), кривые деформирования (б).

В данной работе представлены результаты серии экспериментов по изучению процессов деформирования, фильтрации и разрушения в низкопроницаемых породах ачимовских отложений Уренгойского ГКМ при моделировании реализации метода направленной разгрузки пласта. По результатам испытаний были установлены деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики пород, их зависимости от напряжений и времени при сложном трехосном нагружении. Результаты испытаний одного из образцов представлены на рис. 1: программа нагружения образца по каждой из осей и кривая изменения проницаемости (а) и кривые деформирования (б). Кривая проницаемости на рис. 1а указывает, что при создании определенного вида и уровня напряженно-деформированного состояния в образце, соответствующего некоторой величине депрессии в скважине, происходит резкое увеличение проницаемости породы.

Проведен анализ изменения проницаемости горных пород в ходе деформаций ползучести, определена их корреляционная зависимость. Сделаны выводы об оптимальном режиме эксплуатации скважин с целью недопущения негативных процессов в призабойной зоне. Установлены закономерности изменения фильтрационных характеристик исследуемых пород в ходе моделирования реализации метода НРП. Определены технологические параметры и операции, необходимые для повышения проницаемости пород-коллекторов в призабойной зоне с помощью метода направленной разгрузки пласта.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А20-120011690133-1).

Литература

1. Boronin, S. A., Tolmacheva, K. I., Osiptsov, A. A., et al. Modelling of Injection Well Capacity with Account for Permeability Damage in the Near-Wellbore Zone for Oil Fields in Western Siberia.// SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, October 2017.

2. Song Y., Li Z., Jiang L., Hong F. The concept and the accumulation characteristics of unconventional hydrocarbon resource // Petroleum Science. 2015. V12. P. 563–572. DOI: 10.1007/s12182-015-0060-7.

3. Karev V.I., Kovalenko Y.F., Ustinov K.B. Geomechanics of Oil and Gas Wells. Advances in Oil and Gas Exploration and Production. Springer International Publishing Cham: Switzerland, 2020. 166 p.

4. Karev V., Kovalenko Yu. Triaxial loading system as a tool for solving problems of oil and gas production // The 12th International Congress on Rock Mechanics. 2011.