Температурная зависимость спектров люминесценции скандий-иттриевых фосфатов, легированных европием.

Арапова А.А.

студент

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

arapova2013@mail.ru

Ортофосфаты типа RPO4:RE (R=Y, Sс, RE – редкоземельный элемент) обладают привлекательными люминесцентными свойствами, а также демонстрируют высокую химическую, термическую и радиационную стабильность [1,2]. Как следствие это позволяет им найти широкое применение в разных областях повседневной жизни. Так, одним из перспективных применений данных материалов является оптическая термометрия.

Большая часть исследований в области люминесцентной оптической термометрии посвящены исследованию материалов, в числе которых есть фосфаты, легированные европием, тербием и диспрозием [3,4]. Люминесценция в ряде таких материалов не испытывает тушения вплоть до 1000 °С и более, что делает их очень удобными высокотемпературными сенсорами. Один из методов определения температуры с помощью таких фосфоров основан на регистрации изменения соотношения интенсивностей двух полос в спектрах люминесценции. Так, для соединений, легированных европием, было использовано соотношение интенсивностей переходов 5D1 – 7F1 и 5D0 – 7F1 [5].

Данная работа посвящена исследованию температурной зависимости спектров люминесценции серии твердых растворов ScxY1-xPO4:1мол%Eu3+ (х=0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1), и оценки возможности потенциального применения таких фосфатов в качестве бесконтактного термометра.

В результате проведения экспериментального исследования люминесцентных свойств твердых растворов ScxY1-xPO4:Eu3+ было установлено, что спектр люминесценции состоит из серии узких полос в области 580-710 нм, которые связанны с внутриконфигурационными переходами 5D0-7F1-4 в 4f-оболочке ионов Eu3+. Интенсивность полос люминесценции, соответствующих переходам с уровня 5D0 монотонно падает с ростом температуры. Одновременно с этим повышается интенсивность полос люминесценции, соответствующих переходам с вышележащего уровня 5D1. Зависимость соотношения интенсивностей переходов, происходящих с данных уровней, от температуры позволяет рассматривать твердые растворы ScxY1-xPO4:Eu3+ в качестве кандидатов на роль бесконтактных термометров.

Спектры люминесценции были измерены с использованием установки на основе спектрографа LOT-Oriel MS–257 (МГУ, Москва). В качестве источника возбуждающего излучения используется люминатор фирмы Oriel Instruments, который состоит из ксеноновой лампы мощностью 150 Вт, дифракционной решетки, монохроматизирующей излучение в диапазоне 200-900 нм, встроенного блока фильтров.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-12-00219.

Литература:

1. Yahiaoui Z., Hassairi M. A., Dammak M. Synthesis and optical spectroscopy of YPO4:Eu3+ orange–red phosphors // Journal of Electronic Materials. – 2017. – Т. 46. – №. 8. – С. 4765-4773.

2. L.A. Boatner, G. W. Beall, M. M. Abraham, C. B. Finch, P. G. Huray, M. Rappaz. Monazite and Other Lanthanide Orthophosphates as Alternate Actinide Waste Forms // Scientific Basis for Nuclear Waste Management. – New York: Plenum Publishing Corporation. –1980. – 289–296.

3. Bugos A. R., Allison S. W., Cates M. R. Emission properties of europium-doped lanthanum and lutetium orthophosphate crystals for use in high temperature sensor applications //Proceedings. IEEE Energy and Information Technologies in the Southeast'. – IEEE, 1989. – С. 361-365.

4.Allison S. W., Boatner L. A., Gillies G. T. Characterization of high-temperature thermographic phosphors: spectral properties of LuPO4: Dy (1%), Eu (2%) //Applied optics. – 1995. – Т. 34. – №. 25. – С. 5624-5627.

5. Meert K. W. et al. Energy transfer in Eu3+ doped scheelites: use as thermographic phosphor //Optics express. – 2014. – Т. 22. – №. 103. – С. A961-A972.