Спектрально-люминесцентные характеристики кристаллов ZrO2-Y2O3-Pr2O3

Морозов Д.А.1, Бузаева Е.М., Рябочкина П.А. Ломанова Е.Е.

1студент, 3 курс бакалавриат

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»,

Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН,

г. Саранск, Россия

E-mail: dimosmoros@mail.ru

Лазеры, генерирующие излучение в видимой области спектра, находят применение в медицине, при проведении научных исследований, адаптивной оптике, для создания лазерных проекторов и лазерных шоу, в голографии и т.д. Наряду с полупроводниковыми и волоконными лазерами для ряда практических применений представляют интерес твердотельные лазеры, генерирующие излучение в видимой области спектра. В качестве потенциальных активных сред таких лазеров выступают кристаллы, легированные ионами Pr3+. Разработка полупроводниковых лазерных диодов на основе GeN стимулировала активную работу по исследованию спектрально-люминесцентных и лазерных свойств таких кристаллов.

К настоящему времени достаточно хорошо исследованы спектрально-люминесцентные и лазерные свойства кристаллов LiYF4:Pr, легированных ионами Pr3+[1-4]. При накачке лазерными диодами, генерирующими излучение в синей области спектра, на данных кристаллах в настоящее время реализованы коммерческие лазеры. Однако, задача поисков новых активных сред на основе кристаллов и керамик для лазеров с полупроводниковой накачкой, генерирующих излучение в видимой области спектра, по-прежнему, остается интересной и важной как в фундаментальном научном, так и прикладном аспектах.

В настоящей работе представлены результаты исследований спектрально-люминесцентных свойств кристаллов Zr0,74Y0,215Pr0,04O2 и Zr0,73Y0,21Pr0,09O2. На рис.1 показаны спектры поглощения кристаллов.

Рис. 1

На рис.1 показаны спектры поглощения кристаллов. Из рисунка видно, что полосы поглощения, обусловленные переходами с основного состояния 3H4 на возбужденные мультиплеты ионов Pr3+. Из рис.1 видно, что полосы поглощения ионов Pr3+ являются неоднородно уширенными, что обусловлено разупорядоченностью их кристаллической структуры из-за наличия в них кислородных вакансий, возникающих из-за гетеровалентного замещения ионами Y3+ и Pr3+ ионов Zr4+.

Рис. 2

На рис. 2 представлены спектры люминесценции кристаллов ZrO2-Y2O3-Pr2O3, зарегистрированные при их возбуждении излучением с длиной волны 457 нм при T=300K. Из рис. 2 видно, что при увеличении концентрации ионов Pr3+ происходит перераспределение относительных линий в спектрах люминесценции, обусловленных переходами 3P0→3H4 и 1D2→3H4 ионов Pr3+. Данный факт может быть обусловлен процессами безызлучательного переноса энергии между ионами Pr3+, а именно процессом кросс-релаксации 3P0→1D2, 3H4→3H6 данных ионов.

Литература

- Huber G., Seelert W., et al. Diode pumping of a continuous-wave Pr3+-doped LiYF4 laser. OPTICS LETTERS. V. 29. P. 2638-2640. 2004.

- Liu Z., Cai Z., et al. Diode-pumped Pr3+:LiYF4 continuous-wave deep red laser at 698 nm. J. Opt. Soc. Am. B. V. 30. P. 302-305. 2013.

- Liu Z., Cai Z., et al. Continuous-Wave Laser Emission of Pr:LiYF4 at 695.8 nm. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS. V. 26. P. 675-677. 2014.

- Luo S., Xu B., et al. Diode-pumped continuous-wave dual-wavelength c-cut Pr3+:LiYF4 laser at 696 and 719 nm. Applied Optics. V. 54. P. 10051-10054. 2015.