Детектор на основе селенида цинка для регистрации продуктов D-D реакции

Кондрашов Александр Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: my.post.box.1@yandex.ru

Селенид цинка (ZnSe) является уникальным сцинтилляционным материалом,  производящимся в России [1, 2]. Он характеризуется высоким световыходом, малой токсичностью, негигроскопичностью, высокой радиационной и термической устойчивостью. Эти качества делают его пригодным для применения в экстремальных условиях [3]. Обладая низким квенчинг-фактором, ZnSe пригоден для регистрации тяжелых заряженных частиц [4-6]. Он обладает хорошей прозрачностью к собственному сцинтилляционному излучению. Также с помощью легирования можно добиться изменения сцинтилляционных свойств селенида цинка – времени высвечивания и спектральных характеристик сцинтилляции [3, 7]. Сцинтилляционный спектр ZnSe(Те) расположен в диапазоне длин волн от 550 до 750 нм, а длина волны 650 нм соответствует его максимуму. Это делает регистрацию сцинтилляций от ZnSe(Те)  при помощи кремниевых детекторов предпочтительной, по сравнению с широко распространенными фотоэлектронными умножителями с биалькальными фотокатодами [3].

При помощи сцинтилляционного детектора на основе кристалла ZnSe(Te) размером 6х6х2 мм и многопиксельного кремниевого детектора Hamamatsu S13360-6025PE проведена регистрация заряженных частиц – продуктов деления каналов D(d,p)T и D(d,n)3He D-D реакций. Эта реакция является основной  для  создания управляемых нерадиоактивных генераторов быстрых  нейтронов. Подобные генераторы   применяются при калибровке детекторов для  экспериментов по исследованиям  нейтрино и прямой регистрации частиц  темной материи [8-9].

Установка ГЕЛИС, созданная в Физическом институте  имени П.Н. Лебедева РАН, позволяет получать непрерывные пучки ионов дейтерия с током до 50 мА и энергиями до 50 кэВ[10].

Основной частью установки ГЕЛИС является ускоритель ионов, включающий в себя: ионный источник с оборудование для его питания, систему фокусировки пучка, вакуумную систему и диагностическую аппаратуру для измерения токов и энергии ионного пучка [10]. Выходной пучок ионов дейтерия, проходя в вакууме через систему диафрагм с отверстиями диаметром от 2,5 до 6 мм, попадает в кристалл сцинтиллятора ZnSe(Te). Ионы дейтерия при торможении и взаимодействуют с другими дейтронами, а при помощи сцинтилляционного детектора регистрируются продукты D-D реакций: протоны,  T, 3He.

Были получены спектры продуктов D-D реакций: протонов (энергия 3,02 МэВ), изотопов 3He (энергия 0,82 МэВ) и изотопов 3H (энергия 1,01 МэВ) [11], возникающих при взаимодействии дейтронов с энергиями в диапазоне от 10 до 35 кэВ. На спектрах были получены два пика, один из которых соответствует протонам, а второй – 3He и 3H.

Таким образом, регистрация продуктов D-D реакций при помощи детекторов на основе селенида цинка вполне возможна. Для улучшения спектрометрических характеристик необходимо провести моделирование методом Монте-Карло для оптимизации размеров детектора для разрешения пиков 3H и 3He.

Литература

- Рыжиков В. Д., Гринев Б. В., Ополонин А. Д., Лисецкая Е. К., Галкин С. Н. Кристаллы сцинтилляторов AIIBVI и детекторы на их основе для цифровой радиографии // “Вiсник” УМТ № 1 (1) 2008, c. 106 – 121.

- Сборник трудов научно-исследовательского института материаловедения (1963–2016). Москва, Зеленоград, 2016. С. 382.

- Jagtap S., Chopade P., Tadepalli S., Bhalerao A., Gosavi S. A review on the progress of ZnSe as inorganic scintillator // Opto-Electronics Review 27. 2019. 90 - 103 p.

- W.G. Lee et al., J. Korean Phys. Soc. 48 (2006) 47.

- Tretyak V.I. Semi-empirical calculation of quenching factors for ions in scintillators. 2009.

- Wolszczak W., Dorenbos P. Non-proportional response of scintillators to alpha particle excitation // IEEE . 2016.

- Сериков М.С., Вильчинская С.С.. Исследование спектрально-кинетических характеристик импульсной люминесценции кристаллов ZnSe с примесями // XIX Международная научно-практическая конференция "Современные техника и технологии", секция 6: Материаловедение.  2013. с. 148 – 149.

- М. Б. Громов, A. C. Кубанкин,  В. Ю. Иониди, А. A. Каплий, М. А. Кирсанов, А. А. Кленин, Д. А. Колесников, А. Н. Олейник, A. C. Чепурнов, А. В. Щагин. Численное моделирование анизотропии излучения пироэлектрического генератора нейтронов

- Pyroelectric neutron generator for calibration of neutrino and dark matter detectors. A.S. Chepurnov, V.Y. Ionidi, O.O. Ivashchuk, A.S. Kubankin, A.N. Oleinik, A.V. Shchagin.

- Исследование выходов DD-реакций из гетероструктуры Pd/PdO:Dx при низких энергиях на установке ГЕЛИС. А.В. Багуля, О.Д. Далькаров, М.А. Негодаев, А.С. Русецкий, А.П. Чубенко. Краткие сообщения по физике ФИАН, номер 9, 2012.

- Эксперименты по холодному ядерному синтезу в Pd и Ti, насыщенных дейтерием методом ионной имплантации: Препринт ХФТИ 89-.61/ В.Ф.Зеленский, В.Ф.Рыбалко, Л.Н.Морозов, Г.Д.Толстолуцкая, В.Г.Кулиш, С.В.Пиотряк, И.С.Мартынов. - Харьков: ХФТИ АН 7ССР, 1989. - 25 с.