Механизмы роста ферромагнитной фазы в соединениях FeRh

Комлев А.С.

Студент, 2 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: komlev.as16@physics.msu.ru

Материалы, обладающие магнитными фазовыми переходами первого рода, с практической точки зрения являются интересными объектам для исследования. Калорические, магнитные и структурные свойства данных соединений значительно изменяются вблизи температуры фазового перехода. Сплавы, в которых наблюдаются данные эффекты, могут быть использованы для создания магнитокалорических охлаждающих устройств, термомагнитных генераторов, различного рода датчиков и актюаторов [1]. Однако, механизмы формирования и роста фазы в момент фазового перехода до сих пор до конца не изучены. Поэтому исследование процессов нуклеации, роста и объединения ферромагнитных кластеров в магнитокалорических материалах является ключевой задачей для построения теории фазовых переходов первого рода [2].

В соединениях на основе железа-родия с эквиатомным элементным составом наблюдается фазовый переход первого рода из антиферромагнитного в ферромагнитное состояние. Помимо изменения магнитной структуры, кристаллическая решетка сплава увеличивается в объеме примерно на 1 % в момент фазового перехода. Создаваемые локальные напряжения влияют на температуру фазообразования [3]. Данная особенность не позволяет отделить механизмы нуклеации и роста фазы друг от друга при статических измерениях. В выполненной работе экспериментально исследуются аномально длительные временные зависимости намагниченности сплава FeRh с целью отделить друг от друга механизмы зарождения ферромагнитной фазы от ее роста. Для интерпретации полученных результатов была предложена модель, согласно которой процесс перехода атомов из одного состояния в другое неразрывно связан с динамикой фононов и параметром кристаллической решетки в кристалле. Численное моделирование позволило продемонстрировать высокую степень согласованности между экспериментальными и теоретическими результатами. Детальное исследование процессов формирования ферромагнитной фазы по результатам моделирования позволило определить условия, при которых доминируют различные механизмы роста фазы. Взаимосвязь между модельными и экспериментальными результатами позволяет верифицировать выводы, сделанные по результатам численного моделирования.

Автор надеется, что детальные исследования динамического поведения возникновения ферромагнитной фазы позволят усовершенствовать теорию фазовых переходов первого рода.

Исследования выполнены при финансовой поддержке фонда РНФ в рамках проекта 22-22-00291. Комлев А.С. благодарит фонд БАЗИС за стипендиальную поддержку.

Литература

1.	Dzekan D. et al. Efficient and affordable thermomagnetic materials for harvesting low grade waste heat // APL Materials. American Institute of Physics, 2021. Vol. 9, № 1. P. 011105.

2.	Komlev A.S. et al. Ferromagnetic phase nucleation and its growth evolution in FeRh thin films // Journal of Alloys and Compounds. 2021. Vol. 874. P. 159924.

3.	L. I. Vinokurova V. G. Veselago. Instability of magnetic states in ordered iron-platinum and iron-rhodium alloys // The Magnetic and Electron Structures of Transition Metals and Alloys. 1986. Vol. 3. P. 45.