Функционализация моноионных магнитов в массиве PrDyFeCoB микрочастиц

Дворецкая Е.В., Коплак О.В., Моргунов Р.Б.

Аспирант, 3 год обучения

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: Dvoretskaya95@yandex.ru

Мономолекулярные и моноионные магниты (SIM – single ion magnets) являются перспективными объектами для разработки новых магнитных хранилищ данных высокой плотности [1]. В работе создан композитный материал на основе моноионного магнита гексакоординированного комплекса Co (II) и ферромагнитных микрочастиц PrDyFeCoB (рис.1а), позволяющий проявлять спиновую релаксацию в отсутствии внешнего магнитного поля (рис.1b).

Рис. 1. (a) Модель композитного материала на основе комплекса Co(II) и микрочастиц PrDyFeCoB. Внутренне поле Hin частиц обозначено стрелкой. Комплекс Co(II) находится в области поля рассеяния микрочастиц; (b) Частотные зависимости мнимой части магнитной восприимчивости χ′′ композитного материала в нулевом внешнем магнитном поле. 1, 2 - независимые повторения измерения

Контролируемое остаточное магнитное поле микрочастиц PrDyFeCoB действует как внутреннее магнитное поле, подавляя квантовое туннелирование намагниченности и позволяя наблюдать медленную магнитную релаксацию в комплексе кобальта даже в отсутствие внешнего магнитного поля [2,3]. Возможность регулировки остаточной намагниченности микрочастиц внешним полем универсальна и может быть использована для управления спиновой релаксацией в нанокомплексах различного происхождения. При этом комплексы SIM выступают в качестве нанокомпаса, обнаруживающего локальные остаточные поля в стохастическом ансамбле магнитных микрочастиц.

Работа выполнена в рамках государственного задания тем.карта № 0089-2019-0011 «Строение и свойства новых магнитных, фотохромных, оптических и проводящих соединений, фундаментальные принципы их дизайна и функциональные материалы на их основе» и в рамках научного проекта  «Аспиранты» 220-33-90256.

Литература

1. Tupolova Y.P., Shcherbakov I.N., Popov L.D., Lebedev V.E., Tkachev V.V., Zakharov K.V., Vasiliev A.N., Korchagin D.V., Palii A.V. and Aldoshin S.M. Field-induced single-ion magnet behaviour of a hexacoordinated Co(II) complex with easy-axis-type magnetic anisotropy // Dalton Trans. 2019. Vol. 48, P. 6960.

2. Koplak O.V., Dvoretskaya E.V., Kunitsyna E.I., Korolev D.V., Palii A.V. Spin relaxation in single-ion magnets under the slowing down effect produced by the stray field of ferromagnetic microparticles // JETP Letters. 2021. Vol. 113 (12). P. 794.

3. Dvoretskaya E., Palii A., Koplak O., Morgunov R. Single ion magnets as magnetic probes of internal field in microparticle array // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2021. Vol. 157. P. 110210.