Изготовление и анализ 2D-композитных материалов на основе пьезоэлектрических полимеров и ферромагнитных наночастиц

Воронцов С.А., Соболев К.В, Колесникова В.Г., Родионова В.В., Левада Е.В.

Аспирант, 1 курс

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,

Институт физико-математических наук и информационных технологий

Калининград, Россия

E–mail:stanisvorontsov@gmail.com

За последние годы в мире вырос интерес к теме композитных материалов. Полимеры из-за своего молекулярного строения обладают большим спектром физических и химических свойств, среди которых можно выделить эластичность, термопластичность и прочность. Благодаря этому, в производственном секторе применение полимеров позволяет решить комплекс задач для широкого круга отраслей, включая материалы для медицины и медицинских приложений [Saxena, P.,2021, с. 11]. Сегодня наиболее актуальным является использование пьезоэлектрических полимеров – поливинилиденфторида (PVDF) и полилактида (PLA), в производстве компонентов для химической и фармацевтической отраслей [O Senatov, F. S., 2016, с 140].

Последние годы активно развивается направление изготовления композитных материалов с добавлением магнитных наночастиц на основе солей железа (CoFe2O4) на основе различных полимеров для создания биомедицинских приложений [Omelyanchik, A., 2021, с. 3]. В процессе синтеза, путём добавления в пьезоэлектрический полимер ферромагнитного порошка образуется композит с магнито-электрическими свойствами и магнито-электрическим эффектом.

В данной работе представлена серия образцов с содержанием ферромагнитных наночастиц (CoFe2O4) на основе полимера PVDF в процентном соотношении 5%, 10%, 15% и 20% от массы композита, полученных методом Doctor Blade. По ходу работы над образцами использовались: сканирующий электронный микроскоп (SEM) для исследования толщины полимерных композитов и обнаружения дефектов на их поверхности; атомно-силовой микроскоп (AFM) для изучения топологии поверхности композитов, определения модуля жесткости, модуля упругости и пьезосвойств полимерной плёнки; рентгеновский порошковый дифрактометр (powder XRD) для определения состава образцов, изучения кристаллической и фазовой структуры полученных полимерных плёнок. Также был разработан протокол получения 2D-композитов на основе PVDF с добавлением ферромагнитных наночастиц.

Таким образом, была разработана новая методика изготовления композитных плёнок, отработана технология получения воспроизводимых 2D-композитов с постоянством параметров толщины, размеров и шероховатости поверхности. Адгезивные свойства и модуль упругости были измерены для каждого из образцов. Была установлено влияние концентрации ферромагнитного порошка на прочность композита. В дальнейшем при положительных результатах биологических исследований полимерных плёнок в качестве подложек для развития клеточных культур предлагается использовать данные материалы для разработки и создания биомедицинских приложений.

Источники и литература

[1] - Saxena, P., & Shukla, P. (2021). A comprehensive review on fundamental properties and applications of poly(vinylidene fluoride) (PVDF). Advanced Composites and Hybrid Materials, 4(1), 8–26. https://doi.org/10.1007/s42114-021-00217-0

[2] - O Senatov, F. S., et al. (2016). Mechanical properties and shape memory effect of 3D-printed PLA-based porous scaffolds. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 57, 139–148. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2015.11.036

[3] - Omelyanchik, A., et al. (2021). Boosting magnetoelectric effect in polymer-based nanocomposites. Nanomaterials, 11(5). https://doi.org/10.3390/nano11051154