Магнитные свойства лантан-стронцевых ферроманганитов допированные цинком

Яковлев Н. .,1 Яцык И.В.1,2, Еремина Р.М.1,2, Сеидов З.И.3, Баделин А.Г.4, Карпасюк В.К.4

Магистрант, 2 курс

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет,
физический факультет, Казань, Россия

2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия

3Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

4Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия
E-mail: yakovnikitin16@gmail.com

Большое внимание привлекают манганиты  состава R1-xAxMnO3, где R - трехвалентный редкоземельный ион, а A - двухвалентный щелочноземельный ион. Интерес к этим соединениям вызван богатой фазовой диаграммой, обусловленной конкурирующими процессами  обменных взаимодействий  [1]. В манганитах, легированных дырками, наблюдается разное упорядочение: орбитальное и зарядовое [2, 3] и наличие электронного фазового разделения [4, 5, 6, 7]. Переход от парамагнитного изолятора к металлическому ферромагнетику основан на конкуренции двух взаимодействий: антиферромагнитного сверхобмена и ферромагнитного двойного обмена [8, 9, 10].

Целью данной работы является исследование методами ЭПР и магнитометрии магнитных свойств La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1-xZnxO3. На основании полученных экспериментальных данных определена область на фазовой диаграмме, где  в исследованных образцах формируются ферромагнитно-коррелированные области. Измерения ЭПР La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1-xZnxO3 в Х-диапазоне (9,4 ГГц) проводились на спектрометре ER 200 SRC Bruker (EMX/plus) в диапазоне температур от 100 до 340 К. На рисунке 1 приведена эволюция линии ЭПР от температуры для образца La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3.

Рис. 1. Температурная зависимость спектров ЭПР в керамике La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3

В образце La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3 наблюдается одна лоренцева линия во всем температурном диапазоне от 100 К и до 340 К.

Рис. 2. Температурные зависимости a) магнитной восприимчивости, b) обратной магнитной восприимчивости в магнитном поле 100 Ое в керамике La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1-xZnxO3.

На рисунке 2 представлены температурные зависимости магнитной восприимчивости в керамике La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1-xZnxO3. Как видно, температура фазового перехода изменяется в диапазоне температур от 100 до 350К в зависимости от содержания ионов цинка и железа. В образцах с содержанием x=0.1; 0.075; 0.05 в температурной зависимости обратной магнитной восприимчивости при измерениях  в магнитном поле 100 Oe  наблюдается два излома, которые не фиксируются при измерении в магнитном поле 1Т.   Такое поведение наблюдается в случае фазового расслоения в образце, и формирования ферромагнитных кластеров. Наличие ферромагнитно коррелированных областей подтверждается температурными зависимостями  ширины линии ЭПР, которая сначала убывает, достигает минимума от, а далее растет с повышением температуры.

Литература

1. M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, Reviews of Modern Physics 70, 1039 (1998).

2. R. M. Kusters, J. Singleton, D. A. Keen, R. McGreevy, W. Hayes, Reviews of Modern

Physics 155, 362-365 (1989).

3. R. von Helmolt, J.Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz, and K. Samwer, Physical Review Letters

71, 2331 (1993).

4. J. Deisenhofer, D. Braak, H.-A. Krug von Nidda et al., Physical Review Letters 95, 257202

(2005).

5. A. M. Kadomtseva, Yu. F. Popov, G. P. Vorob'ev, K. I. Kamilov, A. A. Mukhin, V. Yu.

Ivanov, A. M. Balbashov, Physics of the Solid State 48, 2134-2136 (2006).

6. V.V. Kabanov, R.F. Mamin and T.S. Shaposhnikova, Journal of Experimental and Theoret-

ical Physics 108, 286-291 (2009).

7. R. M. Eremina, I. I. Fazlizhanov, I. V. Yatsyk et al, Physical Review B 84, 064410 (2011).

8. Clarence Zener, Physical Review 82, 403 (1951).

9. P. W. Anderson and H. Hasegawa, Physical Review 100, 675 (1955).

10. P. -G. de Gennes, Physical Review 118, 141 (1960).