Анализ температурных зависимостей теплоёмкости клатратов седьмого типа на основе фосфора и никеля в температурной области 2 — 300 К.

К.С. Пилипенко1, А.В. Матовников1, Н.В. Митрошенков1, А.В. Шевельков2, В.В. Новиков1

1Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского, Брянская физическая лаборатория, Брянск, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: www-kirill.pilipenko@yandex.ru; shev@inorg.chem.msu.ru

Неорганические клатраты VII-го типа могут существуют в двух структурных формах. Одна из таких форм — так называемая «правильный» клатрат, например BaNi2P4, тогда как SrNi2P4, BaCu2P4 и EuNi2P4 представляют собой своеобразные искаженные клатраты VII-го типа. Эти соединения синтезируют двухстадийным ампульным методом. В кристаллической структуре обоих типов есть только один тип 24-вершинных многогранников, только в BaNi2P4 он имеет вид усечённого кубооктаэдра, а в остальных трёх клатратах имеет вид искаженного, закрученного многогранника, называемого полиэдр Кельвина. Анализ транспортных свойств подтверждает наличие металлических свойств клатратов VII-го типа. В то же время, они обладают высокими электрическими характеристиками: удельное сопротивление при комнатной температуре и коэффициент Зеебека, достигающий 300 В·К-1, что нетипично для обычных металлов. Кроме того, их теплопроводность достаточно низкая, от 2 до 4 Вт·м-1·К-1 [1].

Нами было проведено экспериментальное исследование теплоемкости CP(T) клатратов VII-го типа SrNi2P4 и BaNi2P4 в диапазоне температур от 2 до 300 К. Наблюдаемые аномалии (размытые максимумы) вблизи 5 К на температурных зависимостях теплоёмкости, по нашему мнению, связанны с влиянием двухуровневых систем в подрешётках гостевых атомов. Совместный анализ температурных зависимостей теплоемкости и объема элементарной ячейки для обоих клатратов в рамках модели Дебая–Эйнштейна позволил определить характеристические температуры клатратных каркасов и гостевых атомов, а также параметры двухуровневых систем.

Работа выполнена при поддержке гранта российского научного фонда №  16-12-00004.

Литература

- Dolyniuk, J.-a. Twisted Kelvin Cells and Truncated Octahedral Cages in the Crystal Structures of Unconventional Clathrates, AM2P4 (A = Sr, Ba; M = Cu, Ni) / J.-a. Dolyniuk [et al.] // Chemistry of Materials. –– 2015. –– Vol. 4. –– P. 1––9.