Определение ширины запрещенной зоны и распределения плотности электронных состояний в органическом полупроводнике

Н.Э. Арутинов

Аспирант, 1 курс

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),ФЭФМ, Москва, Россия

E-mail: kintiri1997@gmail.com

При исследовании новых органических полупроводников необходимо выявить влияние структуры на оптические и электрические свойства материала. Это влияние можно оценить, определив ширину запрещенной зоны и распределение плотности электронных состояний в тонкопленочной структуре. Для решения задачи была экспериментально изучена спектральная зависимость фототока методом постоянного фототока (МПФ) [1].

Применив гауссову аппроксимацию [1] к спектральной зависимости коэффициента поглощения органического полупроводника 2-((5-(4-пентадецил-4H-тиено[3,2-b]индол-2-ил)тиофен-2-ил)метилен)бензо[b]тиено[2,3-d]тиофен-3(2H)-он, полученной в эксперименте МПФ (Рис.1), определены значения ширины запрещенной зоны (2,3 эВ) и дисперсии плотности распределения электронных состояний (0,14 эВ), контролирующих фотопроводимость. Ширина запрещенной зоны является ключевым параметром для определения возможности применения материала в роли генерирующего слоя, и также может быть определена методами, описанными в [2, 3]. МПФ, как показано, позволяет более точно определять искомые энергетические параметры материала. В работе обсуждаются особенности МПФ и энергетические характеристики тонкопленочного фотоэлектрического устройства.

Рис. 1.  Сопоставление экспериментального и расчетного спектров коэффициента поглощения, полученных МПФ

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №21-19-00853).

Литература

- Малов В.В., Тамеев А.Р., Новиков С.В., Хенкин М.В., Казанский А.Г., Ванников А.В. Гауссова аппроксимация спектральной зависимости коэффициента поглощения в полимерном полупроводнике // Физ. техн. полупроводн. 2016. Т.50 , №4. С.489.

- Арутинов Н.Э., Александров А.Е., Степарук А.С., Тамеев А.Р. Фотопроводимость и электронная структура тиено[3,2-b]индола // Труды 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 23–29 ноября 2020 года. Электроника, фотоника и молекулярная физика. — Москва : МФТИ, 2020. С.365

- Арутинов Н.Э., Александров А.Е., Степарук А.С., Тамеев А.Р. Определение ширины запрещенной зоны в органических полупроводниках // Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 18–24 ноября 2019 года. Электроника, фотоника и молекулярная физика. — Москва: МФТИ, 2019. С.320.