Изучение свойств фрустрированных магнетиков Tb2Ti2O7 и (Y0.95Er0.05)2Sn2O7

Спиридонова А.В.

магистрант 2-го года обучения

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики, г. Казань, Россия

sav1998@list.ru

Сегодня интерес к изучению редкоземельных кристаллов со структурой пирохлоров очень высок. Оксиды типа A2Ti2O7, где в качестве A выступает один из ряда редкоземельных элементов Er3+, Dy3+, Tb3+, Ho3+, Sm3+, Yb3+, Tm3+, принадлежат к классу пирохлоров с общей формулой A2B2O7. Они обладают кубической гранецентрированной структурой и принадлежат к пространственной группе Fdm. При этом атомы металла образуют трёхмерную сеть тетраэдров с общими углами. Если хотя бы один из атомов A или B является магнитным, а взаимодействие с ближайшими соседями антиферромагнитное, то такие пирохлоры оказываются сильно фрустрированными. Множество исследований по изучению фрустрированного магнетизма в редкоземельных пирохлорах проводилось с помощью измерения магнитной восприимчивости и нейтронной дифракции порошков. Кроме того, для широкого ряда пирохлоров на основе Ti4+ были выращены монокристаллы [1-2].

Рисунок 1 – Кристаллическая структура пирохлора Tb2Ti2O7.

Основой для описания пирохлоров служат экспериментальные данные. Так, в статье [3] приводятся реальные температурные и полевые зависимости намагниченности и магнитострикции, температурные зависимости теплоёмкости и параметров элементарной ячейки поли- и монокристаллов Tb2Ti2O7. При обработке полученных данных исследователи также проводят анализ в рамках теории кристаллического поля.

В общем случае гамильтониан редкоземельного иона A3+ в структуре пирохлоров типа A2B2O7 имеет вид [4]:

где  – свободный гамильтониан;

– оператор взаимодействия 4f -электронов с эффективным магнитным полем, включая анизотропный обмен и магнитное дипольное взаимодействие редкоземельных ионов;

– оператор электрон-деформационного взаимодействия;

– гамильтониан иона A3+ в кристаллическом поле в декартовой системе координат.

Альтернативным способом получения параметров кристаллического поля является проведение расчётов из первых принципов (ab initio расчётов) с использованием теории функционала плотности. Такие симуляции позволяют моделировать поведение 4f-электронов в кристаллическом окружении, в том числе, вблизи температуры Кондо. Метод функционала плотности основан на определении свойств структур по значениям плотности [5]. Для монокристалла Tb2Ti2O7 было решено провести ab initio моделирование температурной зависимости теплоёмкости, параметров кристаллического поля и фононного спектра.  В свою очередь, интерпретация фононных спектров позволила установить частоты и типы колебаний решётки. Полученные в результате моделирования данные были сопоставлены с ранее проведёнными расчётами методом теории поля и экспериментальными значениями [6-7]. Все они признаны адекватными и пригодными для дальнейшего использования. Так для более точного определения температурной зависимости теплоёмкости пирохлора Tb2Ti2O7 вблизи абсолютного нуля было решено провести пересчёт поточечно на основе полученных спектров фононной плотности.

Кроме того, в процессе работы был впервые осуществлён синтез методом оптической зонной плавки порошка (Y0.95Er0.05)2Sn2O7. В ходе исследований проведён рентгеноструктурный анализ на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (λ = 1,5406 Å). Получены зависимости намагниченности порошка (Y0.95Er0.05)2Sn2O7 на вибрационном магнитометре Physical Properties Measurement System-9 в магнитных полях от 0 до 9 Тл и температурном диапазоне от 5 К до 300 K. Получен ЭПР-спектр порошка. Проводятся расчёты для пирохлора (Y0.95Er0.05)2Sn2O7.

Таким образом, в настоящее время активно продолжаются теоретические и экспериментальные исследования соединений Tb2Ti2O7 и (Y0.95Er0.05)2Sn2O7. Следует отметить, что рост монокристаллов пирохлоров затруднён в связи с требованиями ко внешним условиям синтеза: для получения ряда пирохлоров необходимы высокие температуры и давления.

Литература

- Lago, J. Magnetic ordering and dynamics in the XY pyrochlore antiferromagnet: a muon-spin relaxation study of Er2Ti2O7 and Er2Sn2O7 / J. Lago, T. Lancaster, S. J. Blundell, S. T. Bramwell, F. L. Pratt, M. Shirai, C. Baines // J. Phys.: Condens. Matter. 2005, Vol. 17.  p. 979-988.

- Balakrishnan, G. Single crystal growth of rare earth titanate pyrochlores / G. Balakrishnan, O. A. Petrenko, M. R. Lees, D. McK. Paul // J. Phys.: Condens. Matter. 1998, Vol. 10.  p. 723-725.

- Aleksandrov, I.V. Crystal field effects and the nature of the giant magnetostriction in terbium dititanate / I.V. Aleksandrov, B.V. Lidskii, L.G. Mamsurova, M.G. Neigauz, K.S. Pigalskii, K.K. Pukhov, N.G. Trusevich, L.G. Shcherbakova / Zh. Eksp. Teor. Fiz. 1985, Vol.  89.  p. 2230-2247.

- Klekovkina, V.V. Crystal field and magnetoelastic interactions in Tb2Ti2O7 / V.V. Klekovkina, B.Z. Malkin // Optics and Spectroscopy. 2014, Vol. 116(6). p. 849-857.

- Kresse, G. MedeA User’s Guide / G. Kresse, J. Furthmuller // Phys. Rev. B.  1996, Vol. 54(11169). p. 125-173.

- Chernyshev, V. A. Lattice dynamics of rare-tarth titanates with the structure of pyrochlore R2Ti2O7 (R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, and Lu): ab initio calculation / V. A. Chernyshev, V. P. Petrov, A. E. Nikiforov // Fiz. Tv. Tela.  2015, Vol. 57(5). p. 982-987.

- Xiao, H. Y. Theoretical investigation of structural, energetic and electronic properties of titanate pyrochlores / H. Y. Xiao, L. M. Wang, X. T. Zu, J. Lian, R. C. Ewing // J. Phys.: Condens. Matter. 2007, Vol. 19(346203). p. 1-10.