Расчет электронного спектра гетероструктуры MoS2/WS2

Муксунов Н.Я.

Студент, 1 курс магистратуры

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,

физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: muksunov97@mail.ru

В последнее время исследования электронных и оптоэлектронных устройств на основе монослоя MoS2, получили дальнейшее развитие по следующим причинам. Во-первых, было обнаружено, что монослои MoS2, имеют прямую запрещенную зону 1,8 эВ с сильной фотолюминесценцией. Во-вторых, на основе монослоя MoS2 были изготовлены полевые транзисторы с высокой подвижностью заряда. В-третьих, монослой MoS2 имеет запрещенную зону с двумя впадинами и сильной спин-долинной связью. Все это открывает новые возможности в области долинотроники. Другой перспективный материал – монослой WS2, который впервые получен в работе и обладает свойствами, близкими к свойствам монослоя MoS2. Все вышесказанное, естественно, побуждает исследовать электронные свойства многослойных дихальхогенидов переходных металлов.

Появление многослойных дихалькогенидов переходных металлов в качестве новых двумерных полупроводниковых материалов открывает новые возможности для теоретических и экспериментальных исследований [1, 2]. Вертикально уложенные ван-дер-ваальсовы гетероструктуры дихалькогенидов переходных металлов являются основой для создания новых гетероструктур.

В данной работе на основе метода функционала плотности произведен расчет электронного спектра простейшего случая, бислоя MoS2 и WS2.

В качестве инструмента ab initio расчетов использовался пакет Quantum Espresso. Ab initio моделирование проводилось с использованием обобщенного градиентного приближения (GGA). Для ускорения сходимости в расчетах выбрана величина энергии «обрезания» Eсut=40 Ry. Во избежание взаимодействия между слоями расстояние между ними устанавливалось равным 20 Å.

Р	асчеты показали, что максимум валентной зоны бислоя MoS2/WS2 в точке Г сильно зависит от межслоевого взаимодействия в гетероструктуре. При увеличении расстояния между слоями MoS2 и WS2, гетероструктура MoS2/WS2 постепенно переходит из полупроводника с непрямой запрещенной зоной в полупроводник с прямой запрещенной зоной.

Литература

1. Shih C. K. Coherently strained in-plane atomic layer heterojunctions //NPG Asia Materials. – 2015. – Т. 7. – №. 12. – С. e231-e231.

2. Huang C. et al. Lateral heterojunctions within monolayer MoSe2–WSe2 semiconductors //Nature materials. – 2014. – Т. 13. – №. 12. – С. 1096-1101.. Nat. Mater. 13, 1096–1101 (2014).