Влияние фазового состава и тонкой атомной структуры на функциональные характеристики хромовых покрытий

Суляндзига Донат Андреевич

Аспирант

Жариков Владислав Игоревич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: suliandziga.d.a.14@physics.msu.ru

Алмазоподобные углеродные покрытия, получаемые методами магнетронного напыления, являются перспективными материалами, способными увеличить работоспособность тяжело нагруженных трибосопряжений, увеличить твердость поверхности, уменьшить ее коэффициент трения и увеличить износостойкость, а также снизить зависимость функциональных характеристик от внешних параметров (температура, влажность и т.д.) [1]. Важную информацию о покрытиях можно получить, анализируя корреляцию между структурно-фазовыми характеристиками (в частности, особенностями тонкой атомной структуры) покрытий и их функциональными свойствами [1, 2].

Рассмотрены упрочняющие покрытия, полученные магнетронным распылением хромовой мишени в атмосфере аргона, ацетилена и воздуха или азота на стальные подложки. Для комплексного исследования образцов применялись микрорентгеноспекральный анализ, рентгендифракционные исследования, спектроскопия комбинационного рассеяния, а также микромеханические и трибологические испытания. В таблице 1 представлены химический состав образцов, состав атмосферы напыления, результаты их фазового анализа и параметры тонкой атомной структуры.

Таблица 1.

Состав рабочей атмосферы напыления, химический, фазовый состав и параметры тонкой атомной структуры образцов

| Номер образца | Состав атмосферы напыления, об. % | Химический состав, ат. % | Фазовый состав | Размер ОКР D, Å ± 2 Å | Величина микродеформации ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХА-1 | 15 – C2H2, 85 – N2 | 19.57 – C, 30.37 – N, 3.04 – O, 46.61 – Cr, 0.27 – Fe, 0.12 – Ni | CrN | 72 | 9.2 |
| ХА-2 | 10 – C2H2, 90 – N2 | 8.86 – C, 29.53 – N, 11.45 – O, 49.61 – Cr, 0.39 – Fe, 0.14 – Ni | CrN | 66 | 10.6 |
| ХА-3 | 0 – C2H2, 100 – N2 | 27.58 – N, 22.12 – O, 49.87 – Cr, 0.18 – Fe, 0.22 – Ni | CrN | 63 | 11.8 |
| ХВ-1 | 20 – C2H2, 80 – воздух | 12.41 – N, 42.49 – O, 44.77 – Cr, 0.15 – Fe, 0.19 – Ni | CrN CrO0.87 | 78 | 12.6 |
| ХВ-2 | 15 – C2H2, 85 – воздух | 16.7 – N, 38.2 – O, 44.67 – Cr, 0.18 – Fe, 0.22 – Ni | CrN CrO0.87 | 58 | 16.6 |
| ХВ-3 | 10 – C2H2, 90 – воздух | 20.32 – N, 33.01 – O, 46.21 – Cr, 0.21 – Fe, 0.23 – Ni | CrN CrO0.87 | 60 | 16.2 |

В образцах типа ХА установлена фаза CrN, в образцах типа ХВ были обнаружены  нитридная и оксидная фаза хрома. Установлено, что исследованные покрытия при одинаковом фазовом составе имели разное соотношение долей фаз. Проведенные исследования также показали, что ни в одном из исследованных покрытий не наблюдается карбидная фаза. Обнаруженный методом комбинационного рассеяния углерод распределен по покрытиям в виде небольших кластеров, которые вносят вклад в дифракционную картину в виде диффузного фона.

Для всех покрытий были исследованы зависимости размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) и величины микродеформаций (ε) от состава рабочей атмосферы, также была исследована зависимость величины микронапряжений от размера ОКР.

Размеры ОКР и величины микродеформаций были рассчитаны по методу Вильямсона-Холла [3], используя отношения двух порядков отражения (hkl и 2h2k2l). Проведенные расчеты показывают, что с уменьшением доли ацетилена уменьшаются размеры ОКР, но при этом увеличивается величина микродеформаций. Также следует заметить, что при данном методе получения в покрытиях всегда наблюдается текстура, что описывает высокий уровень микронапряжений. Зависимость размеров ОКР от величины микродеформации D(ε) соответствует обратному соотношению Холла-Петча.

(а)							(б)

Рис. 1. Зависимость количества циклов до разрушения от прилагаемой нагрузки для образцов типа ХА (а) и ХВ (б).

На рис. 1 представлена зависимость количества циклов работы покрытий от приложенной нагрузки. Видно, что образец ХВ-1 показал наилучшие характеристики износостойкости. Все покрытия имели коэффициент трения порядка 0.3, что заметно меньше коэффициента трения стали (порядка 0.5-0.6 [4]).

Литература

- Хрущов М.М. Легированные алмазоподобные покрытия триботехнического назначения // Современные технологии модифицирования поверхностей деталей машин / Под ред. Г.В.Москвитина. - Москва: ЛЕНАНД. 2013. С.78-113.

- Левин И.С., Хрущов М.М., Марченко Е.А., Авдюхина В.М. Влияние легирования на структуру и особенности трибологического поведения вакуумных алмазоподобных покрытий // Вестник Моск. ун-та. Сер. 3. Физика, астрономия. 2016. № 2. С. 46-52.

http://vmu.phys.msu.ru/abstract/2016/2/16-2-46/

3.  	Иверонова В. И., Ревкевич Г. П. Теория рассеяния рентгеновских лучей / // М.: Издательство Московского университета —
1972. — 246с

4.  	Методы и средства испытаний на трение и износ конструкционных и смазочных материалов: Справочник / B.C. Комбалов; под ред. К.В. Фролова, Е.А. Марченко. М.: Машиностроение. 2008. 384с.