Исследование конструкционных материалов, обращенных к высокотемпературной водородной плазме

Лобанова Л.Г.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский университет «МЭИ», институт тепловой и атомной энергетики, Москва, Россия

E-mail: lida.lobanova.2017@mail.ru

Рассмотрены источники ошибок, возникающие при создании количественной методики измерения содержания изотопов водорода в твердых телах с помощью спектроскопии пиков упруго отраженных электронов. Построена аналитическая модель процесса формирования пиков упруго отраженных электронов, позволяющая с точностью, не превышающей 2%, определять интенсивность пиков в случае анализа многокомпонентных твердых тел. Построена теоретическая модель процесса взаимодействия потоков легких ионов с твердыми телами. Создана методика расчета энергетических спектров отраженных легких ионов, учитывающая зависимость сечения рассеяния от энергии и процессы перезарядки ионов при отрыве от поверхности мишени. Проведено сравнение расчетных спектров с экспериментальными данными, полученными разными авторами.

Материалы, обращенные к термоядерной плазме, подвержены целому комплексу разрушительных процессов. Для оценки их влияния необходимо знать следующие величины: полный коэффициент отражения, коэффициент отражения энергии, потери энергии падающих и отраженных ионов на упругие столкновения в приповерхностном слое. Наличие трития порождает проблему его контроля в конструкционных материалах.

Настоящая работа направлена на поиск решений указанных проблем. Традиционными методами измерения содержания изотопов водорода в материалах, обращенных к плазме, являются Nuclear Reaction Analysis (NRA) и Elastic Recoil Detection (ERD) [1]. Однако реализация этих методик требует наличия дорогостоящих ускорителей. Методики обработки результатов NRA и ERD анализов вызывает большое число справедливых замечаний. В отличие от крайне дорогостоящих и уникальных NRA и ERD установок в работе предлагается выполнять послойный анализ изотопов водорода на серийно выпускаемом оборудовании для электронной спектроскопии. В настоящей работе решается проблема точного учета влияния процесса многократного рассеяния на интенсивность пиков, сформированных электронами, упруго отраженными от отдельных компонент мишени сложного состава.

В работе для анализа процессов взаимодействия потоков легких ионов с твердыми телами использован метод инвариантного погружения Амбарцумяна, успешно апробированный для анализа процессов рассеяния электронов в твердых телах [2,3]. Метод основан на решении граничной задачи для уравнения переноса в малоугловом приближении, которое подразумевает малость отношения:

|  | (1) |
| --- | --- |

где  – нормированное на единицу сечение упругого рассеяния частиц на угол θ. Для легких ионов неравенство (1) справедливо в более широком интервале энергий, чем для электронов.

Уравнение, описывающее плотность потока частиц, отразившихся от мишени, пройдя в ней путь , записанное в малоугловом приближении, имеет вид:

|  | (2) |
| --- | --- |

где  – косинус угла падения и отражения соответственно,  – пробег, измеряемый в длинах среднего свободного пробега между упругими соударениями.

Для определения энергетических спектров отраженных легких ионов функция , описывающая процессы неупругого взаимодействия частиц с электронной подсистемой, определялась в приближении непрерывного замедления: , где  – средние потери энергии частицы на единице длины пути.

Для сравнения с экспериментальными данными необходимо учесть аппаратную функцию энергоанализатора, эффект Доплера, энергетическое уширение зондирующего пучка. Особенно важным для построения угловых и энергетических распределений является учет явления перезарядки.

При описании угловых распределений (рис. 1 А) производится фитинг расчетных данных с экспериментальными данными [4], на основе которого можно получить значения двух подгоночных параметров – параметра экранирования и параметра, определяющего эффективность процесса перезарядки. Дальнейшее описание энергетических спектров (рис. 1 В) требует знание таких параметров, как средние потери энергии на единице длины и страгглинга. Выяснено, что определенная при построении энергетических спектров величина средних потерь энергии совпадает данными из таблиц NIST (National Institute of Standard Technology).

Рис. 1. А Угловое распределение протонов, отраженных от медной мишени, энергия зондирующего пучка 21.6 кэВ, угол падения 80°; В Энергетический спектр протонов, отраженных от медной мишени, энергия зондирующего пучка 30 кэВ, угол падения 80°, угол отражения 110°

Исследование проведено в Национальном исследовательском университете ʻʻМЭИʼʼ при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания № FSWF – 2020 – 0023.

Литература

- Schwarz-Selinger T., von Keudell A., Jacob W. Plasma chemical vapor deposition of hydrocarbon films: The influence of hydrocarbon source gas on the film properties // J. Appl. Phys. 1999. Vol. 86. P. 3988.

- Afanas’ev V.P., Efremenko D.S., Kaplya P.S. Analytical and numerical methods for computing electron partial intensities in the case of multilayer systems // J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 2016. Vol. 210. P. 16-29.

- Salvat-Pujol F., Werner W.S.M. Oswald-Kasper-Gaukler model for reflection electron energy loss spectroscopy // Phys. Rev. B. 2011. Vol. 83. No. 19. P. 195416.

- Morita K., Akimune H., Suita T. Scattering of Low Energy Hydrogen Ions (H1+, H2+ and H3+) and Atoms (H10) from Evaporated Films // Jpn. J. Appl. Phys. 1968. Vol. 7. No. 8. P. 916-926.