Исследование концентрации носителей заряда в образцах p-n SiC, облучённых электронами с различными дозами

Двоеглазов Р.А., Соломникова А.В., Зубков В.И.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники,Санкт-Петербург, Россия

E-mail: rodionrezer@yandex.ru

Особое внимание сейчас уделяется такому широкозонному полупроводнику, как карбид кремния. Этот материал активно используется для создания широкого круга приборов электроники, в том числе микроустройств, способных выдерживать агрессивные условия окружающий среды. Целью данной работы было изучение влияния дозы облучения электронами на электрофизические характеристики диодов на SiC.

В ходе работы было исследовано четыре образцаp-nдиодов 4H-SiC; p-область структуры была получена путём имплантации атомов бора в подложку n-типа, после чего был проведён отжиг [1]. Далее образцы облучались электронами с энергией 0.9 МэВ, дозы облучения указаны в табл. 1. Исследования проводились на комплексе спектроскопии адмиттанса, состоящем из криогенной зондовой станции Janis CCR-10, измерителя температуры LakeShore 336, и измерителя иммитанса Agilent E4980A.Данный измерительный комплекс является уникальным в России, поскольку реализует измерения методами спектроскопии адмиттанса в широком диапазоне температур Т=25…450 К, напряжений U=±40 В и частот тестового сигнала f=20Гц…2МГц. В комплексе реализовано автоматизированное управление параметрами эксперимента при помощи программного обеспечения LabVIEW. Для получения профилей концентрации основных носителей заряда (ОНЗ) был снят набор вольт-фарадных характеристик (ВФХ) при комнатной температуре в диапазоне частот тестового сигнала f=10…2000 кГц. Расчёт профилей концентрации ОНЗ производился по формуле [2, с. 29]:

(1)

В табл. 1 приведены средние концентрации ОНЗ n и соответствующие значения ширины области объемного заряда (ООЗ) x, зарегистрированные на частоте 100 кГц.

Таблица 1. Характеристики образцов

|  | Номер образца |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доза облучения D, см-2 | необлучённый | 0.75×1014 | 1.5×1014 | 3.0×1014 |
| Концентрация ОНЗ n, см-3 | 8.05×1014 | 7.55×1014 | 4.40×1014 | 1.40×1014 |
| Ширина ООЗ x, мкм | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 8.0 |

Полученные данные позволяют судить об уменьшении величины концентрации свободных носителей заряда при увеличении дозы облучения D. Эту закономерность можно объяснить явлениями компенсации. Интересным зарегистрированным явлением является частотная дисперсия ВФХ образца 4: от 1.0×1014см-3 на частоте 1 МГц до 3.0×1014см-3на частоте 1кГц. Также измерялись температурные спектры проводимости, из них рассчитывалась энергия активации, которая составила приблизительно 130 мэВ, что мы относим к наличиюпримеси азота в исходной подложке n-типа.

Литература

- Влияние облучения электронами высокой энергии на характеристики ударных токов высоковольтных интегрированных 4H-SiC p−n-диодов Шоттки / А.А. Лебедев, В.В. Козловский, П.А. Иванов и др. // Физика и техника полупроводников. 2019, том 53, вып. 10. с. 1448-1452

- Зубков В.И. Диагностика полупроводниковых наногетероструктур методами спектроскопии адмиттанса. Санкт-Петербург: Изд-во «Элмор», 2007. 220 с