Гибридные мембраны с частицами фосфата церия 
для селективного переноса одновалентных анионов

Манин А.Д.1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Факультет химии, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E-mail: manin1609@mail.ru.

Мембранные процессы являются важным аспектом в развитии электродиализа и его приложений: одним из наиболее перспективных направлений можно выделить поиск способов увеличения селективного переноса определенных ионов [1,2]. На данный момент решением этого вопроса является модификация мембран различными ионообменными материалами, неорганическими примерами которых являются фосфаты металлов [3,4]. В данном классе соединений стоит выделить фосфаты церия, которые имеют высокую ионообменную ёмкость и химическую инертность в кислой и нейтральной среде [3,4].

В представленной работе была изучена зависимость селективности к одновалентным ионам в процессах обессоливания с гибридными анионообменными мембранами с частицами фосфата церия. Введение наноразмерного аморфного фосфата церия в систему пор и каналов коммерческой анионообменной мембраны позволило добиться повышенной селективности по отношению к хлорид анионам в паре сульфат-хлорид, которая достигает максимума при высоких концентрациях модельного раствора. Для всей серии гибридных мембран были измерены физико-химические и электротранспортные свойства, такие как влагосодержание, ионообменная ёмкость, содержание неорганического допанта, ионная проводимость в формах одно- и двухзарядных противоионов и мембранный потенциал. Морфология некоторых образцов композиционных мембран была исследована с помощью сканирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом.

Также по аналогичной методике был получен фосфат церия вне матрицы мембраны, который имеет соотношение Ce:P равное 1:1.5 что соответствует кислому фосфату церия HxCe2(PO3)3. Присутствие в структуре HPO₄²⁻ групп подтверждается ЯМР ³¹P MAS и потенциометрическим титрованием.

Работа выполнена в ходе проекта №22-00-015 в рамках Программы «Научный фонд» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021-22гг.

Литература

1. J. Havelka, H. Fárová, T. Jiríček, T. Kotala, J. Kroupa. Electrodialysis-based zero liquid discharge in industrial wastewater treatment // Water Sci. Technol. 2019. Vol. 79. P. 1580-1586.

2. D.Y. Koseoglu-Imer, A. Karagunduz. Recent developments of electromembrane desalination processes // Environ. Technol. 2018. Rev. 7. P. 199-219.

3. D.V. Golubenko, Y.A. Karavanova, S.S. Melnikov, A.R. Achoh, G. Pourcelly, A.B. Yaroslavtsev. An approach to increase the permselectivity and mono-valent ion selectivity of cation-exchange membranes by introduction of amorphous zirconium phosphate nanoparticles // J. Memb. Sci. 2018. Vol. 563. P. 777–784.

4. T.O. Shekunova, A.E. Baranchikov, O.S. Ivanova, L.S. Skogareva, N.P. Simonenko, Y.A. Karavanova, V.A. Lebedev, L.P. Borilo, V.K. Ivanov. Cerous phosphate gels: Synthesis, thermal decomposition and hydrothermal crystallization paths // J. Non. Cryst. Solids. 2016. Vol. 447. 183–189.