Рост кристаллов теллуридных материалов

Хохлова А. В., Чареев Д. А.

Студент 2 курс бакалавриата

1Московский институт стали и сплавов

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

2Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук, Московский институт стали и сплавов, Москва, Россия

E-mail: annah2002@gmail.com

Целью работы является получение кристаллов раствор-расплавным методом и методом газового транспорта для последующего изучения их физических свойств. В нашей работе мы получили кристаллы TaIrTe4 и CrGeTe3. В работе использовались методы газового транспорта, метод переноса в солевых расплавах в температурном градиенте и метод испарения растворителя. В качестве реакционных сосудов использовались ампулы из кварцевого стекла.

В методе газового транспорта рост кристаллов достигается за счет переноса газообразных компонентов в условии температурного градиента. Раствор-расплавный метод получения кристаллов представляет собой постепенное охлаждение многокомпонентного расплава. Мы использовали усовершенствованную методику и вместо охлаждения применили температурный градиент. Так, шихта (порошок) постепенно растворяется в солевом расплаве, затем диффундирует и кристаллизуется в наиболее холодной части реакционного сосуда.

Метод испарения растворителя также является вариантом раствор-расплавного метода. Рост осуществляется при постепенном испарении легколетучего растворителя, например халькогена. В результате конденсируются кристаллы халькогенида, содержащего максимально возможное количество халькогена.

Кристаллы CrGeTe3 мы пытались получить с помощью всех трех описанных методов. В методе газового транспорта в качестве транспортного реагента использовался безводный хлорид алюминия. В методе перекристаллизации в стационарном температурном градиенте в качестве ростовой среды использовалась эвтектическая смесь CsCl+KCl+NaCl. В результате были получены миллиметровые кристаллы CrGeTe3, имеющие четкий гексагональный габитус (Рис. 1а). Использование метода испарения растворителя (теллура) привело к образованию кристаллов Cr2Te3, вероятно из-за испарения не только теллура, но и германия.

Кристаллы TaIrTe4 были получены только с помощью раствор-расплавного метода с помощью испарения растворителя. Остальные методы не использовались из-за низкой растворимости иридия в солевых расплавах и газовой фазе. В качестве растворителя использовался жидкий теллур. В результате получены вискеры длиной до 3 мм и шириной в доли миллиметра. (Рис. 1б). Химический состав изучался на цифровом сканирующем электронном микроскопе TESCAN Vega II XMU с системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 450/XT (20 кВ).

Рис. 1а: Электронная фотография кристаллов CrGeTe3

Рис. 1б: Электронная фотография кристаллов TaIrTe4.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительственного совета по грантам Российской Федерации (Мегагрант 2020-220-08-6358)