Способы получения теплопроводных углеродных пен из мезофазного пека

Юсупов Ильнар Ирекович

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ, Казань, Россия

E–mail: ilnar.usupov.1999@mail.ru

На сегодняшний момент одним из основных тенденций развития науки является разработка теплопроводящих и теплоизоляционных материалов. Для выполнения поставленной задачи большое внимание уделяют на разработку углеродных пен (УП) из различных смол и пен с добавлением различных наполнителей. В тоже время большинство теплопроводных углеродных пен получают из пека. Особой популярностью пользуется мезофазный пек. К примеру, в работе [1] УП получили на основе двух мезофазных смол Mitsubishi ARA24 и Conoco Dry Mesophase, которые карбонизировали при 1000° C с шагом нагрева 0,28 °C/мин., а затем графитизировали при 2800 °C с 2-часовой выдержкой. При производстве пены использовали четыре разных рабочих давления. Выяснилось, что увеличение давления приводит к увеличению насыпной плотности. Пены, полученные при низком давлении, имеют множество микротрещин, что существенно снижают прочностные показатели пен.

После карбонизации смол УП обладал низкой теплопроводностью (1-2 Вт/м·К). Однако процесс графитизации существенно повысил теплопроводность обеих пен теплопроводность УП на основе мезофазной смолы Conoco составила 135 Вт/м·К, а Mitsubishi ARA24 150 Вт/м·К при плотности 0,57 г/см3.

В работе [2] УП также получали из мезофазного пека путем вспенивания под давлением 6,9 МПа и карбонизации до 1000 °C при атмосферном давлении. Затем образцы графитизировали с разной скоростью нагрева (1, 5, 10 и 15 °C/мин) под аргоном до 2800 °C. Теплопроводность полученных образцов был в интервале от 90 до 145 Вт/м·К.

В статье [3] углеродные пены получили методом гидрогелевого темпланта путем добавления мезофазного пека в раствор поливинилового спирта-акриловой кислоты С целью повышения термостойкости, коррозионной стойкости, тепло- и электропроводности в полученный гелевой раствор добавляли графитовый порошок Полученный продукт карбонизировали при 1000 °C и графитизировали при 2700 °C. Пена обладала 52% пористостью, 0,77 г/см3 плотностью, до 5 МПа прочностью на сжатие и до 96,55 теплопроводностью.

Анализ существующей литературы показал, что углеродные пены на основе мезофазных пеков получают путем карбонизации и последующей графитации. Теплопроводность таких пен может варьировать в широком диапазоне вплоть до 145 Вт/м·К.

Литература

1. Klett, J., Hardy, R., Romine, E., Walls, C., & Burchell, T. (2000). High-thermal-conductivity, mesophase-pitch-derived carbon foams: effect of precursor on structure and properties. Carbon, 38(7), 953–973. doi:10.1016/s0008-6223(99)00190-6

2. Klett, J. W., McMillan, A. D., Gallego, N. C., Burchell, T. D., & Walls, C. A. (2004). Effects of heat treatment conditions on the thermal properties of mesophase pitch-derived graphitic foams. Carbon, 42(8-9), 1849–1852. doi:10.1016/j.carbon.2004.01.057

3. Ji-Hyun Kim, Hyung-Ik Lee and Young-Seak Lee. The enhanced thermal and mechanical properties of graphite foams with a higher crystallinity and apparent density, Materials Science & Engineering A http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2017.04.071