Влияние ингибиторов кристаллизации на синтез аморфного фосфата кальция

Голубчиков Д.О.1, Зуев Д.М.1, Путляев В.И.1 2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dddannn2113@gmail.com

В современной ортопедии материалы для восстановления поврежденных костных тканей широко исследуются; для их создания используются металлы, керамика и полимеры [1]. Данные материалы должны обладать рядом свойств: биосовместимость, остеокондуктивность, обеспечиваемая системой упорядоченных макропор диаметром более 100 мкм, и остеоиндуктивность [2].

В процессе формирования кости важную роль играет аморфный фосфат кальция (АФК) [3]. Для стабилизации термодинамически неустойчивого АФК применяются ингибиторы кристаллизации, механизм действия которых в литературе детально не обсуждается.

В ходе работы был синтезирован аморфный фосфат кальция при температуре 10 ºС в присутствие следующих ионов-ингибиторов: ацетат-, малат-, сукцинат-, цитрат-, пирофосфат-, а также триметафосфат (P3O93-)- и триполифосфат (P3O105-)-анионы.

Выбранные ингибиторы позволяют исследовать влияние заряда, размера и строения аниона на ингибирование кристаллизации АФК. Влияние использованных ингибиторов на осаждение АФК, а также его стабильность в растворе можно оценить, исследуя изменения pH суспензии во времени после выпадения осадка (Рис.1)

Рис.1. Данные рН-метрии при 25оС

Присутствие ингибиторов приводит к дисперсным осадкам, особенно в случае образцов с Р3О93- и Р3О105-; высокие значения ζ–потенциала частиц в суспензиях с Р2О74-, Р3О93- и Р3О105- свидетельствуют о достаточной агрегативной устойчивости таких суспензий.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №19-19-00587.

Литература

1. R.S. Valtanen, Y.P. Yang, G.C. Gurtner et al., Synthetic and Bone tissue engineering graft substitutes: What is the future?// Injury. 2021. Vol. 52. P. S72-S77.

2. S. Jin, X. Xia, J. Huang et al, Recent advances in PLGA-based biomaterials for bone tissue regeneration// Acta Biomaterialia. 2021. Vol. 127. P. 56-79.

3. S.V. Dorozhkin, Synthetic amorphous calcium phosphates (ACPs): preparation, structure, properties, and biomedical applications// Biomaterials Science. 2021. Vol. 9. P. 7748-7798.