Изучение трикальцийфосфатов, допированных ионами гадолиния методами ЭПР спектроскопии

Князева А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
институт физики, Казань, Россия

E-mail: knyazeva.anasta@yandex.ru

В настоящее время актуальна проблема поиска соединений, которые нашли бы своё применение в медицине. Трикальцийфосфат обладает большим потенциалом в этой области, так как может применяться как компонент костных цементов, как разлагаемая биокерамика и как композит для восстановления костной ткани[1]. Контроль за приживаемостью синтетических заменителей  можно осуществить введением в трикальцийфосфат контрастных агентов, таких как  гадолиний[2].

Целью данной работы является изучение порошков синтетического трикальцийфосфата (ТКФ), допированного гадолинием содержанием 0,1 %. Образец получен в Институте металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН.

Измерения, представленные в данной работе, проводились на спектрометре Elexsys 680 фирмы Bruker, работающем в X-диапазоне (частота 9,6 ГГц) в импульсном режиме при температуре 25 К.

Методом регистрации амплитуды электронного спинового эха были измерены спектры  ЭПР ионов Gd3+ в порошке ТКФ. Время  между первым и вторым импульсом в последовательности Хана  выбиралась   и  Изменение формы спектра ЭПР показало наличие в образце двух типов парамагнитных центров Gd3+ с различными временами поперечной релаксации. Из аппроксимации измеренных кривых распада поперечной намагниченности двух типов ионов Gd3+ были определены времена релаксации   и. Измеренные времена продольной релаксации двух типов центров Gd3+    и близки, что свидетельствует о локализации ионов гадолиния в твердой фазе вещества. Был предложен метод выделения компонент с быстрой и медленной релаксациями, что позволило разделить компоненты спектра. Предварительный анализ формы линии показал, что ионы Gd3+ с медленной поперечной релаксации находятся в более высокосимметричном окружении, что позволяет их отнести к кристаллической фазе ТКФ. Более быстро релаксирующие центры, возможно, принадлежат к неупорядоченной фазе, появившейся в результате вытеснения ионов Gd3+ из кристаллитов при их росте.

Таким образом, изучение порошков трикальций фосфата позволило создать метод контроля синтеза синтетического трикальцийфосфата, допированного ионами Gd3+.

Литература

1. Carrodeguas R. G., De Aza S. α-Tricalcium phosphate: Synthesis, properties and biomedical applications //Acta biomaterialia. – 2011. – Т. 7. – №. 10. – С. 3536-3546..
2. Meenambal R. et al. Substitutional limit of gadolinium in β‐tricalcium phosphate and its magnetic resonance imaging characteristics //Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. – 2017. – Т. 105. – №. 8. – С. 2545-2552.