Особенности взаимодействия Mo, Ta, W, Nb, Re и некоторых их сплавов с продуктами пиролиза диэлектрика при электроэрозионном диспергировании металлов

Пшенов С.В.1, Щипалкина Н.В.1,2, Чурсин В.А.1,3, Садило Д.С.1, Колесников Е.Г.1

1 АО "НИИ НПО "ЛУЧ" (АО "Наука и Инновации", Госкорпорация "РОСАТОМ"), Подольск, ул. Железнодорожная, д.24

2 МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Москва, Ленинские горы д.1

3Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ИЯФИТ, Москва, Каширское шоссе, д 31.

E-mail:PshenovSV@sialuch.ru

Получение сферических порошков тугоплавких металлов для аддитивных технологий является одной из интересных научно-исследовательских и технологических задач. Работа по применению тугоплавких металлов для создания сложных узлов энергетических машин методом 3d-печати ведётся в двух направлениях: 1) получение сферических порошков необходимого гранулометрического состава и 2) создание специальных аддитивных машин с заданной точностью построения, режим работы которых позволяет расплавлять тугоплавкие металлы (Mo, Nb, W и их сплавы).

Наши исследования и разработки охватывают оба направления. Данная работа посвящена исследованию связи режим электроэрозионного диспергирования – характеристики сферических порошков из тугоплавких металлов и их сплавов. Метод электроэрозионного диспергирования, хорошо известный для получения сферических порошков сплавов SiGe, Ni, Rene-95, Co, AgZr, Cu2Sb, CuAl2, V, Cr  [1,2], а также наноразмерных полых порошков [3], был применён нами для заготовок из чистых Mo, Nb, W, Ta, сплава WTa, MoRe, и серии сплавов Mo и Nb с разным содержанием компонентов, как наиболее экономически выгодный и быстрый. Для сравнения были выбраны два режима диспергирования со следующими параметрами: U = 24 В, I = 20 А (режим I) и U =24 В, I =10 А (режим II). Во всех случаях частицы имеют сферическую форму. Полученные порошки разделились на две группы по взаимодействию с атомарным кислородом в зоне кратковременного электрического разряда. Отсутствие включений оксидов и значительных оксидных слоёв характерно для порошков Mo, W и сплава MoRe, который в процессе электроэрозионного диспергирования сохранил свою стехиометрию – Mo – 53 – 55 вес.%, Re – 45 – 47 вес.%, что важно для получения качественных порошков сплавов. В случае ниобия и его сплавов с молибденом, а также тантала, наблюдаются сферические включения оксидов ниобия и тантала, а также оксидные корки толщиной до 10 мкм на частицах порошка. Анализ влияния величины тока и напряжения на образование оксидов ниобия и тантала позволяет предположить, что с помощью вариации этих параметров можно добиться уменьшения количества этих включений. Вакуумный отжиг к полному удалению оксидных корок с поверхности порошков на основе Mo и Nb. В ходе данной работы удалось также получить порошок сплава WTa c использованием двух электродов, состоящих из чистых тантала и вольфрама.

Работа выполнена в рамках Государственного контракта № Н.4N.241.09.21.1071 (Заказчик – Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»).

Литература

1. Berkowitz A.E., Walter J.L. Spark erosion: A method for producing rapidly quenched fine powders // Journal of Materials Research. 1987. Vol. 2. P. 277-288.

2. Cogan S.F., Rockwell J.E., Cocks F.H., Shepard M.L. Preparation of metallic and intermetallic powders by spark erosion // Journal of Physics. Section E. 1978.  Vol.11. Art. 174.

3. Monastyrsky G. Nanoparticles formation mechanisms through the spark erosion of alloys in cryogenic liquids // Nanoscale Research Letters. 2015. Vol. 10. Art. 503.