Керамические покрытия на основе AlMgB14 с повышенной твердостью

Ткачев Д.А., Жуков И.А., Никитин П.Ю., Бельчиков И.А., Верхошанский Я.Ю.

Аспирант 2 года

Национальный исследовательский Томский государственный университет,

физико-технический факультет, Томск, Россия

E-mail: d.tkachev11@gmail.com

В работе представлены результаты исследований покрытий, сформированных на подложках из твердого сплава марки ВК-8 методом ионно-плазменного распыления порошковой мишени на основе керамики AlMgB14. Целью настоящего исследования являлось изучение закономерностей формирования структуры и свойств получаемых покрытий в зависимости от значения напряжения смещения в ходе напыления. Детально технологический процесс напыления описан в работе [1].

Микроструктура полученных покрытий была исследована методами оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии, элементный состав исследовался методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. По результатам исследования микроструктуры установлено, что толщина покрытий составила 3 мкм. Рельеф поверхности представлен выступающими кластерами, при этом, с увеличением напряжения смещения на поверхности формируются углубления в форме кратеров, что обусловлено травлением поверхности при увеличении напряжения смещения. Результаты энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии подтверждают, что элементный состав покрытий представлен алюминием, магнием и бором, входящими в состав соединения AlMgB14.

Методом наноиндентирования были определены значения твердости, адгезионная прочность покрытий была исследована методом скрэтч-теста путем измерения критической нагрузки, необходимой для отрыва покрытия. Результаты для покрытий, полученных при различных значениях напряжения смещения представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимости твердости и критической нагрузки отрыва покрытия от напряжения смещения при нанесении

Обнаружено, что максимальная твердость составляет 35 ГПа и достигается при напряжении смещения 100 В. При этом, значение критической нагрузки, требуемой для отрыва материала покрытия от подложки, составляет 16 Н.

Работа выполнена с использованием оборудования Томского регионального центра коллективного пользования ТГУ.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-79-10042).

Литература

1. Shugurov V.V. et al. Deposition of AlMgB14 films by sputtering in a non-self-sustained high-frequency discharge // J. Phys. Conf. Ser. IOP Publishing, 2021. Vol. 1954, № 1. P. 012042