Анализ состава и свойств титановых сплавов в пятне лазерной обработки

Хуснетдинов Карим Рамилевич

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет им.                  А.Н. Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: khusnetdinov.karim@yandex.ru

Исследованы превращения состава, структуры и микротвердости образцов титановых сплавов ВТ22, ВТ8, ВТ6пч и ВТ25 [1], подвергнутых лазерному упрочнению.

При импульсном ударном упрочнении на поверхности формируется литая структура, а в подложке микроструктура представлена α дендритами и высокодисперсной или игольчатой αп - превращенной фазы. Структура состоит из зон: «плато» с кратером (ЗП), оплавления металла (ЗОМ) и термического влияния (ЗТВ). Рис.1 иллюстрирует результаты изменения микротвёрдости (HV100, МПа) сплава ВТ6 в зонах лазерного воздействия (ЗЛВ –вглубь) и степень его упрочнения относительно участков подложки до 167%, что соответствует ~ HRC60 при режимах лазерного генератора. В результате увеличивается микротвёрдость сплава (HV100) от 3000МПа до 6500…7500 HV100 (в МПа) степень его упрочнения в зонах лазерного воздействия (ЗЛВ) – от глубинных слоев к поверхности «плато». Степень повышения твердости зависит от параметров режима генератора (скорости обработки), состава сплава, типа исходной структуры и последующей термической обработки.

Рис.1 Изменение микротвердости от поверхности образца сплава: ВТ6 при скорости обработки - V=20 мм/с

С помощью спектрометра INCA X-Max [2, 3] выявлено, что на поверхности кратера, от воздействия лазерного луча, в сплаве ВТ22 окисляется Cr на глубину до 20мкм, сильно окисляются и выгорают Ti, Мо и V на глубину до 60мкм. Эта глубина в четыре раза больше в сравнении с эффектом от действия лучом лазера на поверхность сплава ВТ6, в котором Ti и V окисляются и выгорают на глубину до 15мкм. Установлен факт резкого изменения содержания Ti, Si, V, Мо, Cr, Al и др. элементов (Ca, N, Н и С) на участке, прилегающем к «плато» включая часть ЗТВ при взаимодействии с компонентами среды (в основном с кислородом и азотом). Последние приводят к выгоранию на плато Ti и V, а Мо частично испаряется.

Высокая диффузионная активность азота (особенно с титаном) способствует образованию нитридов и оксидов (Ti и Al) на участках частичного оплавления и в ЗТВ. Это существенно повышает твердость поверхности титановых сплавов и стойкости поверхностей деталей против износа, способствует значительному увеличению антифрикционных свойств образцов сплава ВТ6.

Библиография

- Ф.И. Муратаев, Е.А. Шабалин Согласование характеристик конструкционной прочности и структуры для обоснования технологии титановых сплавов // Известия вузов. «Авиационная техника» 2021. № 4 С. 171-179.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф, Влияние состава и морфологии интерметаллической фазы сплава IN-738LC на повреждаемость лопаток газовых турбин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2015.  №3 С. 43-48.

- Муратаев Ф.И., Клабуков М.А. Исследование закономерностей структуры и усталостной повреждаемости литых лопаток из сплава IN-738LC // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. № 3.С. 107–109.