Микроструктура и функциональные свойства сплавов на основе системы Fe-Al-Tb после термомеханической обработки

Чубов Д.Г1., Мочуговский А.Г1., Палачева В.В.1

Студент 4 курса бакалавриата

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва, Россия

E-mail: daniilneo00@gmail.com

Сплавы Fe-Al характеризуются высокой жаростойкостью, демпфирующей способностью и магнитострикцией. Благодаря низкой стоимости изготовления и высокой пластичности сплавы Fe-Al являются перспективными для применения в промышленности [1]. Хорошая демпфирующая способность сплавов на основе Fe-Al обеспечивается магнитомеханическим взаимодействием [2-4]. Особое внимание уделяется неупругим эффектам, связанным с деформационным смещением магнитных границ доменов под действием приложенного механического напряжения [5]. Подвижность границ доменов способствует увеличению магнитострикции. Магнитострикция сплавов на основе Fe-Al не такая высокая, как у сплавов на основе Fe-Ga, в то время как их неупругие свойства довольно схожи.

На ТЗВТ в диапазоне температур 0-300°C для исследуемых сплавов Fe-21Al было обнаружено плато высокого демпфирования, которое, объясняется магнитной природой фона внутреннего трения (ВТ).

По температурным зависимостям внутреннего трения были сделаны оценки активационных параметров переориентации пар атомов Al-Al в кристаллической решётке -Fe. ТЗВТ при нагревании и охлаждении для литых Fe-21Al-0.2Tb и Fe-21Al-0.3Tb демонстрирует термически активированные пики (Pz) в диапазоне температур 350-600°C. Для сплава Fe-21Al-0.2Tb средние значения активационных параметров были определены с использованием уравнения Аррениуса. По активационным параметрам эффект при 450-600°С соответствует релаксации Зинера.

Магнитострикция для литого сплава Fe-21Al-0.3Tb достигает 25 ppm. После горячей прокатки магнитострикция снижается до 22 ppm из-за возникновения дефектов кристаллической решетки и высоких внутренних напряжений, которые предотвращают движение границ магнитных доменов. Отжиг образцов Fe-21Al после прокатки при 900°C в течение 30 мин с последующей закалкой в воде приводит к снижению внутренних напряжений в материале и следовательно магнитострикция увеличивается до 40 ppm. Охлаждение на воздухе от 900°C минимизирует внутренние напряжения по сравнению с состоянием после закалки и обеспечивает самую высокую магнитострикцию в 45 ppm. Так же по сравнению с другими сплавами, при добавлении Tb в количестве 0.1 и 0.2 ат.% магнитострикция в рекристаллизованных сплавах составляет 25 и 47 ppm соответственно.

Исследование профинансировано грантом Президента № 075–15-2021-334 (внутренний номер МК-2828.2021.4).

Литература

1. McKamey C.G. A review of recent developments in Fe3Al-based alloys. / C.G. McKamey [et al.] // J. Mater. Res. 1991. V. 6. P. 1779-1805.

2. Golovin I.S. Mechanical spectroscopy of the Zener relaxation in Fe-22Al and Fe-26Al alloys. / I.S. Golovin, A. Rivière // Intermetallics. 2006. V. 14. № 5. P. 570-577.

3. Golovin I.S. Relaxation mechanisms in Fe-Al-C alloys. / I.S. Golovin [et al.] // Metallurgical and Materials Transactions A. 2003. V. 34. P. 255-266.

4. Golovin I.S. Anelastic relaxation in ternary Fe-Al-Me alloys: Me Co, Cr, Ge, Mn, Nb, Si, Ta, Ti, Zr. / I.S. Golovin // Mater. Sci. Eng. A. 2006. V. 442. P. 92-98.

5. Udovenko V.A. Magnetic domain structure and damping in alloys of Fe-Al system. / V.A. Udovenko, S.I. Tishaev, I.B. Chudakov. // Dokl. Akad. Nauk. Tekh. Fiz. 1993. V. 329. P. 585-588.