Исследование механизмов формирования промежуточных зон разнородного сварного соединения

Евлампьев Андрей Владиленович

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский государственный технический университет им. А.Н.Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: evlampiev.andrey@mail.ru

Из-за электрохимической несовместимости [1, 2] и различий в теплофизических и механических свойствах Cu и Al на стадии быстрого нагрева до оплавления алюминия при 700 ⁰С и охлаждения при сварке в течение ~ 2 сек возможно мгновенное локальное увеличении давления в десятки раз - в связи с ионно-молекулярным превращением водорода [3, 4] в порах и отслаивание металла на границах раздела Al - промежуточный слой СС - Cu.

Результаты анализа химического состава позволили определить структуру переходной зоны РСС на участке диффузионной сварки в зоне термического влияния (ЗТВ) представлены в табл. 1. Они свидетельствуют об изменении фазового состава в обе стороны от соединения. У границы раздела участков диффузионного СС с непроваром при составе компонентов Al = 1 % + Cu = 96 % структура представлена соответственно пересыщенным твердым раствором и окисью меди α1 (Cu) + CuО. В СС у наружной поверхности медной трубки состав металла: Al  = 17% + Cu = 75%, структура представлена метастабильными фазами (γ') + (η') + интерметаллидом (γ2) + CuО. В композитном слое - ЗТВ при составе компонентов Al = 16 % + Cu = 82 % структура представлена фазами: γ2 + γ' + (α1+ γ2) + CuО - интерметаллидом, мартенситной фазой (γ') и эвтектикой (α1 + γ2). В ПУ на расстоянии h > 1,1мкм, от поверхности диффузионной сварки, при составе компонентов СС в интервалах: Al = (45 - 48) % + Cu = (46 - 48) % - структура представлена фазами: (α + CuAl2) + θ(CuAl2) + αII +Al2О3.

Таблица 1. Изменение химического и фазового состава в ЗТВ СС трубок Cu и Al – на участке диффузионной сварки (переходный слой КМ - Cu)

| № спект | O | Al | Cu | h, мкм | Фазовый состав фрагмента СС на участке диффузионной сварки | Н100, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | 2.36 | 1.21 | 96.43 | 8,0 | α1(Cu) + CuО | 620 |
| 2 | 8.49 | 16.65 | 74.86 | 0,3 | γ '+ η' + γ2 + CuО | - |
| 3 | 4.69 | 47.60 | 47.71 | -1,1 | (α + CuAl2) + θ(CuAl2) + αII +Al2О3 | 2300 |
| 4 | 3.93 | 65.87 | 30.20 | -10 | α + (α + CuAl2) + θꞋ + θII + Al2О3 | 2170 |
| 5 | 2.36 | 15.65 | 81.99 | 0,5 | γ2 + γ' + (α1+ γ2) + CuО | 740 |
| 6 | 8.54 | 45.48 | 45.98 | -1,2 | (α + CuAl2) + θ(CuAl2) + Al2О3 | 2280 |

Литература

1.	Ф.И. Муратаев, И.М. Мухамадеев ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ШТАМПОВОК ТИТАНОВОГО СПЛАВА Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2020. № 2 С.46-52.

2.	А.Б. Фролова, Ф.И. Муратаев Согласование характеристик структуры и конструкционной прочности титановых сплавов мартенситного и переходного// Material Techologies Design 2021. Vol. 3, No. 2(4) С. 25-31 DOI 10.54708/26587572_2021_32425.

3.	Муратаев Ф.И., Махмутянов А.Н., Муратаев Т.А. Превращения титановых сплавов в лазерном пятне при ударном упрочнении // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2. C. 57-62.

4.	ШАБАЛИН Е.А., МУРАТАЕВ Т.А., МУРАТАЕВ Ф.И. Влияние количества интерметаллида CuAl2 на микротвердость сварного соединения. Materials. Technologies. Design, [S. l.], v. 3, n. 2(4), p. 37-42, DOI 10.54708/26587572_2021_32437.