Высокотемпературные углепластики на основе термореактивных связующих для теплонагруженных элементов конструкций изделий авиационно-космической техники 
Начаркина А.В.1

Аспирант, 1 год обучения

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: admin@viam.ru

При создании перспективной авиационно-космической техники актуальной является разработка высокотемпературных углепластиков, обладающих высокой прочностью и максимальным сохранением свойств при воздействии повышенных температур эксплуатации.

Температурный диапазон применения распространенных полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе термореактивных полимерных связующих, как правило, составляет от минус 60 до плюс 180 °С. Однако также существуют ПКМ, предназначенные для эксплуатации в условиях температур выше 
200 °С [1].

В НИЦ «Курчатовский институт» - «ВИАМ» проводятся работы по разработке высокотемпературных полимерных связующих (цианэфирное, бензоксазиновое, фталонитрильное, бисмалеинимидное, полиимидное) и ПКМ на их основе, в том числе разработаны углепластики на рабочие температуры до 320 °С, предназначенные для применения в теплонагруженных элементах конструкций изделий авиационно-космической техники [2-3].

Одной из новых разработок в данном направлении является углепластик марки ВКУ-61 на основе полиимидного связующего, с рабочей температурой до 320 °С. Температура стеклования углепластика составляет не менее 354 °С.  Сохранение упруго-прочностных характеристик при повышенной температуре испытаний 320 °С в зависимости от вида испытаний составляет от 70 до 100 %. Материал показывает такой же высокий уровень сохранения свойств и после воздействия лабораторно имитируемых эксплуатационных факторов, таких как термическое и термовлажностное старение, воздействие воды и влаги. Разработанный материал при толщине 1, 2 и 3 мм по горючести относится к группе трудносгорающих; является огнестойким и огненепроницаемым, характеризуется высоким значением кислородного индекса (76 %).

Литература

1. Гуняева А.Г., Курносов А.О., Гуляев И.Н. Высокотемпературные полимерные композиционные материалы, разработанные во ФГУП «ВИАМ», для авиационно-космической техники: прошлое, настоящее, будущее (обзор) // Труды ВИАМ. 2021. №1. С. 43-53.

2. Зеленина И.В., Гуляев И.Н., Кучеровский А.И., Мухаметов Р.Р. Термостойкие углепластики для рабочего колеса центробежного компрессора // Труды ВИАМ. 2016. №2. С. 64–71.

3. Валуева М.И., Зеленина И.В., Жаринов М.А., Хасков М.А. Высокотемпературные углепластики на основе термореактивного полиимидного связующего // Вопросы материаловедения. 2020. № 3. С. 89–102.