Синтез наноразмерных порошков смешанных натрийсодержащих фосфатов кальция Ca3-xNa2x(PO4)2 для 3D-печати биокерамики

Битанова В.А.1, Путляев В.И.1

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: viktoriia.bitanova@chemistry.msu.ru

Замещенные фосфаты кальция Ca3-xNa2x(PO4)2 – это перспективные материалы для изготовления резорбируемой биокерамики. Остеокондуктивность имплантатов на их основе можно повысить засчет формирования в их структуре системы макропор при помощи метода стереолитографической 3D-печати. Для этого используемые порошки должны иметь малый размер частиц, поэтому целью данной работы стала разработка растворной (золь-гель) методики синтеза смешанных фосфатов кальция-натрия.

Для синтеза фосфата состава Ca2.5Na(PO4)2 (фазы «А») использовали метод Печини: взаимодействием цитратных комплексов кальция с этиленгликолем были получены гели, которые затем подвергались термической обработке при различных температурах, выбранных по данным термогравиметрического анализа. В качестве источника фосфора и натрия использовалась натриевая соль этилендиаминтетраметиленфосфоновой кислоты (ЭДТМФ), в качестве источника кальция – нитрат кальция.

По данным рентгенофазового анализа полученные порошки представляют собой смесь трикальцийфосфата Ca3(PO4)2 (ТКФ) и ренанита CaNaPO4 в массовом соотношении 1.075:1, что соответствует составу продуктов разложения фазы «А» (высокотемпературного твердого раствора) при охлаждении в соответствии с фазовой диаграммой системы Ca3(PO4)2-CaNaPO4 [1]. Размеры частиц были изучены при помощи методов растровой электронной микроскопии и динамического светорассеяния: при температурах 800-1000 °C образовались частицы размером более 2 мкм из-за интенсивно протекающих процессов спекания. Наноразмерные порошки с частицами диаметром около 200 нм были получены при 510-610 °C (рис. 1, A). По данным дилатометрии (рис. 1, B) усадка спрессованных золь-гель порошков начинается значительно раньше, чем у механической смеси β-ТКФ и β-CaNaPO4 и характеризуется большими значениями.

Полученная методика была также применена для синтеза ТКФ и ренанита и, по-видимому, имеет универсальный характер для синтеза фаз системы CaO-Na2O-P2O5.

| A | B |
| --- | --- |

Рис. 1. A Микроморфология порошка, полученного после термической обработки при 610 °C; B Усадка спрессованных образцов, полученных из механической смеси β-ТКФ и β-CaNaPO4 (керамическая предыстория, кривая 1), золь-гель методом при 610°C (кривая 2), золь-гель методом при 510°C (кривая 3)

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 20-79-10210.

Литература

- J. Ando. Phase Diagrams of Ca3(PO4)2-Mg3(PO4)2 and Ca3(PO4)2-CaNaPO4 // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1958. Vol. 31. P. 201–205.