Механическое поведение дентина как биокомпозита с наноразмерной структурой

Гудкина Ж.В.,1,2 Гуткин М.Ю.,2 Аргунова Т.С.1

Аспирант

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: gudkinazhanna@mail.ru

Дентин зубов человека представляет собой природный биокомпозит с иерархической многоуровневой структурой [1, 2].

Целью работы является экспериментальное наблюдение образования и развития микротрещин, формирующихся в образцах дентина в форме пластин под действием одноосного сжатия поперек пластин. Наблюдения выполнены методом фазово-контрастной томографии в синхротронном излучении (СИ).

Образцы дентина в форме пластин ~5×3 mm2 вырезаны перпендикулярно вертикальной оси зуба из здоровых зубов, полученных с соблюдением этического протокола УГМУ (г. Екатеринбург). Удаление нарушенного слоя с поверхности достигалось путем полировки без обработки кислотой.

Установлено, что в пластинах толщиной 0.5 мм, подвергнутых одноосному сжатию вдоль толщины до напряжений 370 МПа, возникают трещины. Распространение магистральных трещин в дентине сопровождается образованием сателлитных трещин, разделенных участками сплошного материала [3].

3D визуализация микроструктуры дентина, по которому при сжатии распространяются сдвиговые магистральные и сателлитные трещины, выявила раскрытие трещин обоих видов по дентинным каналам. Разработана модель раскрытия трещины путем последовательного продвижения ее вершины от одного канала к другому в плоскости действия максимальных локальных сдвиговых и растягивающих напряжений.

Рис. 1. 3D изображения образца дентина, полученные методом микротомографии в СИ. (a) Пластина толщиной 0.5 мм. Размер поля зрения 832×832×702 куб. мкм. Белый маркер указывает на плоскость развития трещин. Направление механической нагрузки параллельно оси красного цвета. (b) Направления дентинных каналов.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 19-29-12041).

Литература

1. M.A. Meyers, P.Y. Chen. Biological Material Science, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

2. Д.В. Зайцев и др. Природа прочности дентина и эмали зубов человека, Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017.

3. J.H. Kinney et al. Biomaterials, 2005, Vol. 26, p. 3363–3376.