Исследование состава, морфологии и структуры образцов нано кристаллического порошка SrWO4 со структурой шеелита при различных температурных условиях синтеза.

Грицук Д.В., Иванова А.Е., Колодезников Э.С.

Студент 2 курса бакалавриата

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

E–mail:gritcuk.dv@students.dvfu.ru

Представлен эффективный метод гидротермального синтеза нано кристаллического порошка SrWO4 со структурой шеелита [1] и искрового плазменного спекания (ИПС) керамики [2] на его основе. Состав, морфология и структура образцов при различных температурных условиях синтеза были изучены методом РЭМ, ЭДС и РФА. Было обнаружено, что в диапазоне температур 90-180°C, выбранном для исследования, фазовый состав образцов остается неизменным, за исключением образца с самой низкой температурой который имеет меньшую интенсивность дифракционных максимумов и наименьший размер кристаллитов по сравнению с другими образцами. Этот вывод подтверждается размерами кристаллитов, рассчитанными методом Уильямсона–Холла [3] для исследованных вольфраматов, которые составляют 30,6, 61,5, 67,9 и 181,2 нм для образцов, полученных при 90, 120, 150 и 180°C, соответственно. Эффективность сверхбыстрого (в течение нескольких минут) спекания нанокристаллического SrWO4 порошка описывается динамикой его уплотнения в зависимости от времени и температуры ИПС. Температура образования была определена для однофазной керамики SrWO4 с высокой относительной плотностью и низкой скоростью выщелачивания стронция (ГОСТ Р 50926–96), которая востребована в качестве матриц для надежной иммобилизации высокоэнергетического радионуклида стронция-90. Впервые был реализован метод получения композитного материала из керамики состава SrWO4 и высоколегированной стали, соединенный ИПС, в качестве испытательного изделия открытого источника ионизирующего излучения. Способ заключается в диффузионном спекании материалов в одну стадию при 1000°C в течение 5 мин с обязательным использованием спекающей добавки в виде смеси металлов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, тема № 00657-2020-0006

Литература

1. Liao J. et al. Hydrothermal synthesis and photoluminescence of SrWO4:Tb3+ novel green phosphor // Mater. Res. Bull. 2009. Vol. 44, № 9.
2. Olevsky E.A., Dudina D. V. Field-assisted sintering: Science and applications // Field-Assisted Sintering: Science and Applications. 2018.3. Ungár T. Strain broadening caused by dislocations // Mater. Sci. Forum. 1998. Vol. 278–281, № PART 1.

3. Ungár T. Strain broadening caused by dislocations // Mater. Sci. Forum. 1998. Vol. 278–281, № PART 1.