Биогенные наночастицы сульфида кадмия как фотонанокатализаторы для обесцвечивания синтетических красителей различных семейств

Кулигин В.С., Журавлева О.А.

Аспирант, 4 год обучения

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 
Курчатовский комплекс генетических исследований (ГосНИИгенетика), Москва, Россия

E-mail: vs.kuligin@yandex.ru

Цель настоящей работы – исследование фотокаталитической активности биогенных наночастиц сульфида кадмия, полученных при помощи штамма Bacillus subtilis 168 (далее NPsCdS/Bacillus) в отношении деколоризации синтетических органических красителей, принадлежащих различным семействам – тиазиновому, трифенилметановому и азокрасителям – с последующей оценкой возможности многократного использования биогенных NPsCdS в качестве фотонанокатализаторов.

Исследована кинетика деколоризации девяти различных красителей (Табл.1), в присутствии NPsCdS/Bacillus в конечной концентрации 0.5 мг/мл при УФ-облучении растворов с использованием ртутной лампы черного света мощностью 160 Вт, установленной на высоте 30 см от объекта, в течение 3 ч. Измеряли величину оптической плотности (С0) реакционных растворов, содержащих NPsCdS и соответствующих контрольных образцов без NPs до начала эксперимента, и далее с интервалом в 1 ч оценивали ОП исследуемых растворов (С). На основании величин ОП С0 и С вычисляли эффективность фотодеколоризации.

Таблица 1. Результаты исследования эффективности фотодеколоризации.

| Наличие NPsCdS (0.5 мг/мл) | Контроль без NPsCdS | NPsCdS |
| --- | --- | --- |
| Время облучения, ч | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Фотодеколоризация красителей, % |
| Бриллиантовый зеленый (БЗ) | 19 | 31 | 43 | 46 | 63 | 85 |
| Бромкрезоловый пурпурный (БКП) | 7 | 11 | 14 | 19.5 | 35 | 51 |
| Малахитовый зеленый (МЗ) | 21 | 26 | 35 | 29 | 48 | 64 |
| Метиловый фиолетовый (МФ) | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 22 |
| Метиленовый синий (МС) | 4 | 6 | 8 | 19.5 | 29 | 36 |
| Метиловый оранжевый (МО) | 4 | 8 | 13.3 | 6 | 13 | 17 |
| Сафранин (С) | 2 | 3.8 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| Амидо черный (АЧ) | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 21 |
| Янус зеленый (ЯЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Примечание. Среднее значение ± стандартное отклонение (М ± 0.2). Эксперимент проведен в трех независимых повторах.

Показано (табл. 1), что наибольший процент обесцвечивания растворов красителей, содержащих NPsCdS/Bacillus в качестве фотонанокатализатора, характерен для представителей трифенилметанового ряда (БЗ – 85%, МЗ – 64%, БКП – 51%). При УФ-облучении в отсутствии NPsCdS растворы этих красителей демонстрируют достаточно высокий процент обесцвечивания (БЗ – 43%, МЗ – 35%, БКП – 14%). Следовательно, непосредственный вклад NPsCdS/Bacillus составляет для БЗ – 42%, МЗ – 29%, БКП – 37%, т.е. присутствие NPsCdS увеличивает практически вдвое процесс деколоризации данных красителей. Продемонстрирована возможность трехкратного использования NPsCdS в процессе обесцвечивания БЗ с незначительным снижением эффективности деколоризации.

Таким образом, биогенные NPsCdS, полученные простым и малозатратным методом микробного синтеза, могут использоваться в экологических приложениях для деколоризации сточных вод промышленных предприятий.

Исследование поддержано государственным заданием НИЦ «Курчатовский институт» №АААА-А20-120093090016-9.