Послойное формирование композитного анода NiO/YSZ для ТОТЭ

Мальбахова И.А., Воробьев А.И., Багишев А.С.

Младший научный сотрудник

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

e-mail: malbakhova.inna@yandex.ru

Водород и топливные элементы (ТЭ), преобразующие химическую энергию в электричество, были признаны перспективной технологией в будущей энергетической инфраструктуре. В настоящее время, одними из наиболее распространенных типов ТЭ являются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), которые используются в  крупномасштабных стационарных приложениях из-за высокой эффективности использования электроэнергии, высокой устойчивости к загрязнениям, большой вариативности в выборе топлива [1]. Одним из ключевых факторов, ограничивающих текущее развитие ТОТЭ, является технологическая сложность производства. Производство ТОТЭ является многостадийным процессом, что требует больших временных и денежных затрат и не обеспечивает должной воспроизводимости. Таким образом, разработка новых подходов для изготовления ТОТЭ, обеспечивающих сокращение числа производственных стадий, снижающих денежные и временные затраты, и вместе с тем предоставляющих гибкость архитектуры и микроструктуры готового изделия, является актуальной задачей [2].

С ростом спроса на рынке и технологического развития промышленности, аддитивные технологии (АТ) активно начали применяться в таких областях, как строительство, медицина и энергетика, а в последнее десятилетие - для производства керамических изделий, в том числе элементов ТОТЭ. Уникальные возможности 3D-печати, такие как высокая автоматизация процесса, низкие потери материала в процессе изготовления, возможность программируемого изготовления деталей со сложной иерархичной структурой, позволяют значительно облегчить как технологический процесс изготовления ТОТЭ, так и улучшить эксплуатационные и мощностные характеристики топливных элементов. В данной работе было проведено послойное формирование несущего анода методом прямой струйной печати (DIW) с последующей селективной лазерной обработкой, интегрированной в 3D-принтер. Прямая струйная печать – это метод, основанный на капельном инжектировании дозирующей головкой суспензий или чернил для последовательного формирования единичного слоя или послойном формировании трехмерного объекта. В настоящей работе разработан и исследован новый состав пасты на основе оксида никеля и оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, для прямой 3D-печати с последующей лазерной и термической постобработкой. Проведены эксперименты по печати трехмерных тестовых образцов с использованием разработанной керамической пасты. Впервые методом струйной 3D-печати с лазерной постобработкой получено изделие из композита NiO/CGO с перспективой дальнейшего применения в создании ТОТЭ. Изделие имеет размеры 10 мм * 10 мм * 1 мм, плотность 5,26 г/см3, пористость 26,6 %. Установлено, что лазерная постобработка напечатанных слоев при прямой струйной печати изделия позволяет провести частичное удаление органической компоненты пасты и сформировать конечную форму объекта.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (№ 21-79-30051)

1. Wei L., Zhang J., Yu F., Zhang W., Meng X., Yang N., Liu S. A novel fabrication of yttria-stabilized-zirconia dense electrolyte for solid oxide fuel cells by 3D printing technique // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44. Is. 12. P. 6182.

2. Tai X.Y., Zhakeyev A., Wang H., Jiao K., Zhang H., Xuan J. Accelerating Fuel Cell Development with Additive Manufacturing Technologies: State of the Art, Opportunities and Challenges // Fuel Cells. 2019. Vol. 19. Is. 6. P. 636.