Зависимость диэлектрической и магнитной проницаемости плоских магнитных частиц от их формы на примере FeN и FeNi

Долматов А.В.,1,2 Маклаков С.С.,2 Ширяев А.О2.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

1Московский физико-технический институт,

Долгопрудный, Россия

2Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН,

Москва, Россия

E–mail: Dolmatov.av@phystech.edu

Получение функциональных магнитных материалов с предопределенными электродинамическими параметрами (диэлектрическая и магнитная проницаемости) – одна из важных прикладных задач в современном мире. Электродинамические параметры зависят от формы частиц. Более вытянутые частицы обладают большими значениями как диэлектрической, так и магнитной проницаемости, в соответствии с поляризационной теорией [1].

В эксперименте исследовали форму частиц FeN и FeNi (пермаллой), полученных в результате размола тонких плёнок. Средний размер частиц составлял 50-150 мкм, статистику по форме частиц получали со снимков SEM (электронный микроскоп). Для измерения частотной дисперсии диэлектрической и магнитной проницаемости, частицы замешивали в парафиновую матрицу, полученные композиты помещали в коаксиальную линию векторного анализатора цепей. Для теоретического расчёта значений ε и μ композитов использовали формулы смешения и численные методы.

В обеих сериях экспериментов по частицам FeN и FeNi, большие значения как диэлектрической, так и магнитной проницаемостей соответствовали более вытянутым частицам. Значения ε и μ полученные в результате эксперимента также согласуются с численно рассчитанными значениями.

Литература

[1] A. Sihvola, Dielectric Polarization and Particle Shape Effects, Journal of Nanomaterials, 2007 (2007) 045090.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00138, https://rscf.ru/project/21-19-00138/