Динамика фазового состава, энтропии в микрообластях зоны воздействия лазерного излучения на поверхности нержавеющей стали

Болачков А.В., Тумаркина Д.Д.

Аспирант, 1 год обучения

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, институт прикладной математики, физики и информатики, Владимир, Россия

E-mail: arkadiybolachkov@gmail.com

Представлены результаты экспериментальных исследований динамики фазового состава и топологии поверхности нержавеющей стали после воздействия импульсного лазерного излучения для уточнения условий устойчивого роста фрактальных нанокластеров. Образцы обрабатывались на установке импульсным Nd:YAG лазером [1]. Образцы нержавеющей стали толщиной 1 мм обрабатывали одиночными сдвоенными лазерными импульсами с различными значениями энергии и длительности импульса. Результат контролировался с помощью растровой электронной микроскопии (Рис.1).

Рис. 1. Дендриты на поверхности нержавеющей стали

По результатам измерений были найдены значения энтропии смешения для различных зон [2]. В области дендритных структур происходит выравнивание концентраций основных компонентов стали и если по значению энтропии смешения области без дендритов можно отнести к низко энтропийным сплавам, то области одиночных дендритов и области их групп относятся к средне энтропийным.

Таким образом, в результате проведенных исследований получены экспериментальные данные, которые могут послужить основой для работ в области изучения электро- и фотопроводимости высоко фрактальных структур на поверхности тугоплавких материалов [3].

Авторы выражают благодарность руководителю проф. Бутковскому О.Я.

Литература

1. Д.Н. Антонов, А.А. Бурцев, О.Я. Бутковский. Распределение дендритов, получаемых на поверхности стали в результате воздействия лазерного излучения//Журнал технической физики, 2016, том 86, вып. 1, С.110-115.

2. М.В. Ивченко, В.Г. Пушин, N. Wanderka. Высокоэнтропийные эквиатомные сплавы AlCrFeCoNiCu: гипотезы и экспериментальные факты//Журнал технической физики, 2014, том 84, вып. 2. С.57-69.

3. Shaoqing Wang. Atomic Structure Modeling of Multi-Principal-Element Alloys by the Principle of Maximum Entropy//Entropy 2013, 15, 5536-5548; doi:10.3390/e15125536