Формирование тонкослойных наноструктур NiFe-СДГ в условиях послойного синтеза и их применение в качестве электрокатализаторов для получения водорода

Лобинский А.А.

Научный сотрудник

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail:lobinski.a@mail.ru

В последнее время продолжает возрастать потребность в переходе от традиционных к возобновляемым источникам энергии, обеспечивающим безопасное, надежное и устойчивое энергоснабжение. Перспективным путем решения данной проблемы представляется активное развитие отрасли водородной энергетики. В связи с этим основное внимание исследователей направлено на поиск новых высокоэффективных электрокаталитических материалов для получения водорода и создание электролизеров на их основе, а в частности разработку новых маршрутов и методик синтеза таких материалов [1].

В этом отношении одним из наиболее перспективных является применение методов послойного синтеза, в частности методики ионного наслаивания (ИН) [2;3]. Метод ИН имеет ряд уникальных особенностей и преимуществ, а именно возможность нанесения наноразмерных слоев на поверхность подложек сложной формы с большой удельной поверхностью и возможностью прецизионно регулировать их толщину в широком диапазоне, контролируя концентрацию и соотношение реагентов, а также число циклов осаждения. Кроме того, благодаря возможности регулировать протекание ионных реакций на границе раздела подложка-раствор, можно задавать предпочтительную кристаллографическую ориентацию и структуру зерен, таким образом контролируя рост кристаллов. Таким образом методика ИН имеет большой потенциал для практического применения в получении наноразмерных неорганических соединений.

Рис. 1. a)Микрофотография СЭМ нанослоев NiFe-СДГ; b)ПЭМ изображение нанокристаллов NiFe-СДГ

В представленном исследовании впервые были определены оптимальные условия формирования нанослоев слоистого двойного гидроксида Ni2Fe(OH)5(NO3)2•nH2O в процессе послойного синтеза. Полученные слои представляли собой совокупность сверхтонких (3-6 нм) нанокристаллов с морфологией “нанолистков” (Рис. 1). Полученный наноматериал показал высокие, близкие к рекордным значениям, электрокаталитические характеристики (перенапряжение в полуреакциях РВК и РВВ 205 и 160 мВ, соответственно) в составе бифункционального электрокатализатора для электролиза воды и получения водорода.

Работа выполнена в соответствии с тематикой гранта РНФ № 21-73-10070.

Литература

1. Jun Chi, Yu. Hongmei. Water electrolysis based on renewable energy for hydrogen production // Chin. J. Catal. 2018. Vol. 39. P. 390–394.

2. V.P. Tolstoy. Successive ionic layer deposition. The use in nanotechnology // Rus. Chem. Rev. 2006. Vol. 75(2). P. 161-175.

3. Samantha Prabath Ratnayake, Jiawen Ren, Elena Colusso, Massimo Guglielmi, Alessandro Martucci, Enrico Della Gaspera. SILAR deposition of metal oxide nanostructured films // Small 2021. 2101666.