Синтез монокристаллов Cd3As2 с помощью химических транспортных реакций

Аль-Онаизан Мохаммад Хассан Али1, Риль Алексей Игоревич2

Аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Факультет институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

Научный сотрудник

2 Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

E–mail: m1809132@edu.misis.ru

Cd3As2 – узкозонный полупроводник с аномальнщй высокой подвижностью носителей заряда [1]. В настоящее время  этому соединению уделяется  внимание как Дираковскому и Вейлеровскому полуметаллу [2]. Ключекой особенностью таких полуметалов является инвертированный энергетический спектр носителей заряда. При определенной комбинации различных элементов симметрии в таких соединений в точках Бриллюэна зоны разрещенных состяний могут касаться друг друга, образуя бесщелевые состояния с линейным законом дисперсии и жесткой связью направления спина и импульса [3]. Для таких соединений как Cd3As2, которые рассматрываются как аналоги трехмерного гарфена,   характерны эффекты  сверхпроводимости и аномального магнетосопротивления [4].

Для дальнейщего изучения комплекса электромагнитых свойств и гальваномагнитных явлений большой интерес представляют синтез крупных и структурно-совершенных монокристаллов. Наличие структур превращений, происходящих с большим изменением объема в Cd3As2, не позваляют использовать методы получения монокристаллов методами   направленной кристаллизации расплава. Структурные превращен  в Cd3As2 происходят  со гласно:

αCd3As2 → 503K → α′Cd3As2 → 738K → α″Cd3As2 → 868K → βCd3As2.

Поэтому в настоящем исследовании в качестве основного метода выращивания монокристаллов был положен метод химическо-транспортных реакций. Экспериментам по выращиванию монокристаллов, предшествовали расчеты массоперенса,  как в  молекулярно-кинетическом, так и в диффузионный режимах. Особенность синтеза монокристаллов заключалось в том, что в исходную шихту по отношению к стехиометрическому составу  вводился   избытка As. Избыток вводился в виде сплава Cd3As2 с CdAs2. Содержание диарсенида кадмия в сплаве  оценивали по данным РФА. Результаты расчета  сравнены с экспериментом. Эксперименты проводили  в двух зонной печи. Первая зона была  горячая. В эту зону помешали кварцевую ампулу с определенной навеской шихты. Перенос осуществлялся в холодную зону печи. Результаты исследования представляли в табл.1.

Таблица 1. Расчёт массопереноса Cd3As2

| Номер эксперимента | Температура, К | Давление, Па | Плотность потока испарения, моль/(см2·с) | Скорость Wp, моль/см^2*с | Вес, г | Время, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 818 | 3626,4 | 2,51E-03 | 2,34E-05 | 10,6 | 453600 |
|  | 923 | 8465,97 | 5,52E-03 | - | - | - |
| 2 | 801 | 2666,45 | 1,87E-03 | 1,95E-05 | 5,4435 | 279600 |
|  | 876 | 7066,09 | 4,73E-03 | - | - | - |
| 3 | 883,5 | 7152,75 | 4,77E-03 | 5,32E-06 | 2,48 | 466200 |
|  | 920,9 | 7919,35 | 5,17E-03 | - | - | - |

Идентификацию полученных кристаллов проводили с помощью РФА анализа. На рис.1 представлены дифрактограммы полученных кристаллов.

Рис. 1. Дифрактограмма монокристаллов  Cd3As2

Анализ полученных результатов показали, что  введение избытка мышяка изменяет морфологию кристаллов.

Работа финансируется грантом РНФ 21-73-20220.

Литература

1. Маренкин С. Ф., Трухан В.М. Фосфиды, арсениды цинка и кадмия. Минск, 2010

2. Давыдов А.Б., Овешников Л.Н., Суслов А.В., Риль А.И., Маренкин С.Ф., Аронзон Б.А. Сверхпроводимость в тонких пленках дираковского полуметалла Cd3As2 // Физика твердого тела, 2018. Том. 60. Вып. 3. Стр. 490-494.

3. Ril’ A. I., Marenkin S. F. Cadmium Arsenides: Structure, Synthesis of Bulk and Film Crystals, Magnetic and Electrical Properties (Review) // Journal of Inorganic Chemistry. 2021. Vol. 66. No. 14, P. 2005–2016.

4. Li H., He H., Lu H, Zhang H., Liu H., Ma R., Fan Z, Shen S., Wang J. Negative magnetoresistance in Dirac semimetal Cd3As2 // Nature Communications. 2016. Vol. 7. P. 1-7.