Блочно-порозные сорбционные системы на основе алюминия

Карсункина А.С., И.А., Новикова Е.А.

Аспирант, 2 год обучения

Самарский национальный исследовательский университет им. академика

С.П. Королева, Самара, Россия

E-mail: karsunkina.alesya@mail.ru

Создание сорбционных систем различного типа продолжает оставаться актуальной задачей в аналитической практике. Каждая новая сорбционная система решает свою задачу – увеличение чувствительности или селективности определения целевых компонентов, оптимизация стадии пробоотбора и транспортировки пробы, уменьшение стоимости анализа за счет внедрения более дешевых и доступных систем [1]. В Самарском Университете в 1960-е годы под руководством профессора А.М. Сойфера был создан материал с варьируемой порозностью, известный как «металлорезина». Он широко используется как демпфирующий материал, а также как носитель для катализаторов. Использование данного материала для создания сорбционных систем может снизить газодинамическое сопротивление слоя сорбента при пропускании больших объемом воздуха и изменить эффективность массобменных процессов по сравнению с порошкообразными сорбентами.

Целью представленной работы является создание блочно-порозных сорбционных систем на основе алюминия и исследование их сорбционных свойств.

Для проведения исследования необходимо было изготовить экспериментальные образцы (ЭО) на основе алюминия с заданными параметрами – порозностью 0,6, диаметром блока 8 мм и высотой блока 12 мм. На начальном этапе были получены блоки путем укладки и прессования металлической проволочной спирали. Следующим этапом была подготовка поверхности для образования оксидного слоя путем травления с последующим химическим оксидированием. На последнем этапе на поверхность блочных систем была нанесена полимерная пленка из полиэтиленгликоля. Перед последующим использованием образцы подвергались кондиционированию в проточной системе. Таким образом, были получены 2 типа ЭО, отличающиеся способом обработки поверхности.

Далее было проведено сравнение сорбционных свойств ЭО и оценка влияния способа обработки поверхности на процессы концентрирования и десорбции летучих органических соединений. Для концентрирования был использован гравиметрический метод получения стандартной газовой смеси, где в качестве аналита был этанол. Концентрация стандартной газовой смеси этанола в воздухе – 0,395 мг/л. Из проведенных исследований стоит отметить, что степень извлечения при концентрировании не зависит от способа обработки поверхности блочно-порозного материала и составляет в среднем 80 %, тогда как степень извлечения при десорбции наблюдается снижение степени извлечения при последующих использованиях – с 57 % до 25 %, что может быть связано с перераспределением полимерной пленки на поверхности блочно-порозного материала, что может препятствовать пропусканию воздуха через ЭО. Также стоит отметить уменьшение массы ЭО в процессе кондиционирования, что связано с удалением с поверхности сгустков полимерной пленки.

Литература

- Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013.  755 с.