Электрохимические биосенсоры на основе полимерных мембран 
алкоксисилан – ПФС для неинвазивного мониторинга гипоксии

Николаева А.В., Тихонов Д.В., Дабосс Е.В.

Студентка, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anastasiia.nikolaeva@chemistry.msu.ru

Одним из наиболее важных метаболических биомаркеров гипоксии тканей является L – лактат. Определение его содержания в физиологических жидкостях человека позволяет судить о степени истощения организма во время тренировки [1], а также о состоянии пациентов с лактацидозом [2] или сепсисом. Сложность и небезопасность взятия образцов крови во время физической активности делают ключевыми моментами в спортивной медицине неинвазивность и быстроту используемого метода. Этим критериям отвечает анализ пота с использованием электрохимических биосенсоров, т.к. изменение концентрации лактата в поте коррелирует с ее изменением в крови [3]. Однако содержание лактата в поте примерно в 10 раз больше, чем в крови (до 100 мМ при физических нагрузках), поэтому необходимо создание биосенсоров, линейный диапазон определяемых концентраций которых позволяет анализировать неразбавленный пот.

Определение концентрации лактата основано на реакции, катализируемой лактатоксидазой:

Измеряется величина катодного тока восстановления H2O2 на берлинской лазури, который пропорционален концентрации лактата.

На рабочую поверхность электрода, покрытую берлинской лазурью, наносили 2 мкл смеси, содержащей 10% фермента и 1.5 % γ-(аминопропил)триэтоксисилана в изопропаноле. Высушивали в течение часа при комнатной температуре, затем выдерживали сутки в холодильнике. Для увеличения верхнего предела определения часть биосенсоров модифицировали 4 % - ным раствором ПФС (перфторсульфонированный полимер). Электрохимические эксперименты проводили с использованием потенциостата PalmSens (Нидерланды). Характеристики используемых биосенсоров приведены в табл.1.

| Чувствительность биосенсоров без ПФС, мA ∙ см-2 ∙ M-1 | Чувствительность биосенсоров с ПФС, мA ∙ см-2 ∙ M-1 |
| --- | --- |
| 88. ± 8 | 0.11 ± 0.03 |

Таблица 1. Аналитические характеристики используемых биосенсоров

В результате работы получена кривая накопления лактата в поте, выделяющемся у спортсменов в процессе истощающих физических нагрузок на поверхности кожи над рабочей и нерабочей мышцами. Для подтверждения полученных данных образцы пота, разбавленные в тысячу раз, были также проанализированы с использованием системы проточно-инжекционного анализа, оснащенной высокочувствительным лактатным биосенсором.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-13-00131.

Литература

1.	Green H.J., Hughson R.L. Anaerobic threshold: review of the concept and directions for future research. // Med. Sci. Sports Exerc. 1985. Vol. 17, № 5. P. 621–624.

2.	Mizock B.A., Falk J.L. Lactic acidosis in critical illness // Crit. Care Med. 1992. Vol. 20, № 1. P. 80–93.

3.	Karpova E.V., Laptev A.I., Andreev E.A., Karyakin A.A. Relationship Between Sweat and Blood Lactate Levels During Exhaustive Physical Exercise // ChemElectroChem. 2020. Vol. 7, № 1.