Использование колонок с органическими монолитными сорбентами для таргетированного скрининга метаболитов плазмы крови методом ВЭЖХ-МС/МС

Басов Н. В.1, Рогачев А. Д.1,2, Сотникова Ю. С.1,3, Патрушев Ю. В.1,3, Покровский А. Г.1

Студент, 4 курс специалитета
1 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия

2 Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия

3 Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E–mail: n.basov@g.nsu.ru

Таргетированный метаболомный скрининг представляет собой анализ, позволяющий измерять концентрации заранее определенного набора метаболитов. Одним из широко используемых методов, применяемых для такого анализа, является ВЭЖХ-МС/МС, а его максимальная чувствительность к полярным метаболитам достигается при использовании элюентов с pH=9.0-9.8. Большинство коммерческих колонок имеют неподвижную фазу на основе силикагеля, для которой характерна химическая неустойчивость при использовании щелочных элюентов. Это приводит к уменьшению срока службы колонки и увеличению стоимости хроматографического анализа. Монолитные колонки с органической основой способны работать в гораздо более широком диапазоне pH, чем колонки с неорганическими матрицами. Также представляется возможность приготовить колонку с заданными свойствами и, имея в своем распоряжении набор монолитных колонок с различной селективностью, можно разрабатывать новые подходы для метаболомного скрининга[1].

В данной работе с применением коммерчески доступных колонок InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 (Agilent) и Kinetex F5 (Phenomenex), а также синтезированной монолитной колонки на основе сополимера стирола, дивинилбензола и 1-винилимидазола был проведен скрининг 280 метаболитов модельного образца плазмы крови, результаты которого представлены на рис. 1.

Рис. 1. Покрытие метаболитов, детектируемых при анализе образца плазмы с использованием колонок EC-C18, F5 и синтезированной монолитной колонки (VIm).

В результате была показана применимость монолитных колонок и разработаны условия для метаболомного скрининга методом ВЭЖХ-МС/МС с их использованием.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №22–23–01068.

Литература

1. Patrushev Y., Yudina Y., Sidelnikov V. // J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 2018, Vol. 41, N. 8, 458–466.