Новые самозаживляющиеся сополимеры на основе металлохелатного мономера акрилата кобальта

Сорин Е.С.1,2, Баймуратова Р.К2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 ФГБУН «Институт проблем химической физики» РАН, пр-т академ. Семенова 1, 142432, г. Черноголовка, Московская обл., Российская Федерация

E-mail: sorin_es@mail.ru

Использование самовосстанавливающихся полимеров является перспективным методом решения проблем связанных с изнашиванием полимерных изделий в результате механических нагрузок или под воздействием окружающей среды. Включение обратимых нековалентных металл–лиганд (M-L) взаимодействий позволяет создавать самовосстанавливающиеся материалы и материалы с эффектом памяти формы, а также обеспечивает большую универсальность с точки зрения  настройки прочности связи (50–400 кДж/моль) и динамики связывания за счет возможности изменения иона металла/лиганда или pH системы, что приводит к полимерам с контролируемыми механическими свойствами [1, 2].

Включение 4'-функционализированных терпиридинов в супрамолекулярные структуры позволяет также влиять на функциональные свойства, например, для создания термо и светочувствительных материалов, а также люминесцентных материалов.

В данной работе с использованием синтезированного тритопного лиганда 4-фенил-2,2′:6′,2″-терпиридина были получены сополимеры с использованием металлхелатного мономера акрилата кобальта (СoAcrylatePhTpy).

Сополимеры различного соотношения были синтезированы свободнорадикальной полимеризацией водного раствора предшественника синтезированного ранее впервые бифункционального металлохелатного мономера акрилата кобальта связанного с 4-фенил-2,2′:6′,2″-терпиридином (СoAcrylateTpy, МСМ) с виниловыми мономерами, такими как акриловая кислота (AA) и акриламид (AМ). Для сформированных образцов пленок сополимеров были проведены ДСК и ТГА измерения, спектроскопические исследования НПВО, а также осуществлена характеризация с помощью УФ-спектроскопии. Оценка эффективности заживления была проведена путем сравнения значения прочности на разрыв зажившего образца (σh) с исходным (σo).

По результатам исследований наблюдалось увеличение восстанавливающих свойств с увеличением содержания акриламида в системе, что, вероятно, обусловлено наличием необходимого количества амидных групп для формирования водородных связей с карбоксильными группами через поверхность раздела. Увеличение содержания акриловой кислоты приводит к протонированию карбоксильных групп, низкой стабильности комплексов и ухудшению механических свойств.

Авторы выражают благодарность к.х.н. А.В. Иванову, д.х.н. Джардималиевой Г.И., к.ф.-м.н. Шилову Г.В. за помощь в проведении и интерпретации результатов. Работа выполнена по теме государственных заданий № гос. регистрации AAAA-A19-119041090087-4 и AAAA-A19-119101590029-0.

Литература

1. G. I. Dzhardimalieva, B.C. Yadav, S. Singh & I.E. Uflyand, Dalton Trans., 2020, 49, 3042-3087

2. B. O. Okesola and D. K. Smith, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 4226–4251. 19