Контролируемая полимеризация метакриловых мономеров под действием света при участии производных фенотиазина в качестве катализаторов

Князева Н.А., Гришин И.Д.

Аспирант, 3 год обучения

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-mail: knyaseva2012@yandex.ru

Концепция контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома под действием света в присутствии органических катализаторов, известная в иностранной литературе как Metal-Free Atom Transfer Radical Polymerization (Metal-Free ATRP), появилась несколько лет назад как эффективный метод синтеза высокомолекулярных соединений с заданными молекулярно-массовыми характеристиками. В отличие от традиционного метода ATRP, который базируется на использовании катализаторов на основе тяжелых металлов, проведение процесса по механизму Metal-Free ATRP позволяет избежать загрязнения полимеров остатками металлсодержащего катализатора, что расширяет область применения получаемых образцов. Кроме того, фотохимическая активация процесса Metal-Free ATRP характеризуется высокой энергоэффективностью.

В данной работе представлено исследование фотополимеризации по механизму Metal-Free ATRP с использованием в качестве катализаторов 10-фенилфенотиазина (PTH) и 4-(10Н-фенотиазин-10-ил)-N,N-дифениланилина (PDPA). Процесс протекал в дегазированных ампулах при облучении источником с длиной волны 365 нм в течение 
4 – 12 часов. Была исследована возможность проведения полимеризации под действием бифункционального инициатора этилен-бис(2-бромоизобутирата) (2F-BiB). Протекание полимеризации метакриловых мономеров сопровождается линейным ростом молекулярной массы образцов с увеличением конверсии (рис. 1). Реализация механизма подтверждается наличием на концах «спящих» полимерных цепей атомов галогена, зафиксированных методом времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии.

| 1 2 | 1 2 |
| --- | --- |
| А - ММА | В - t-BuMA |
| Рис. 1. Зависимости: 1 – среднечисловой молекулярной массы; 2 – коэффициента полидисперсности от степени превращения метилметакрилата (А) и трет.бутилметакрилата (В) при мольном соотношении [мономер]:[2F-BiB]:[PTH] = 400:1:0,4. Прямая линия – теоретически рассчитанное значение молекулярной массы |  |

В работе показано, что наиболее предпочтительно использование бромсодержащих инициаторов для проведения процесса полимеризации в условиях Metal-Free ATRP. Применение CCl4 в качестве инициатора приводит к снижению эффективности инициирования, что выражается в несоответствии практически полученных и теоретически рассчитанных молекулярных масс.