Синтез триблок-сополимера окиси пропилена с окисью этилена

Бадикова А.Г.,1,2 Пугачева Т.А.2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: badikova10_10@mail.ru

Статистические и блок-сополимеры этиленоксида и пропиленоксида широко используются в качестве неионогенных поверхностно-активных веществ и исходных продуктов для полиуретанов различного назначения [1]. Например, триблок-сополимер с гидрофобным блоком полипропиленоксида между двумя гидрофильными блоками полиэтиленгликоля является поверхностно-активным веществом (ПАВ), которое может применяться в составе проявителя для фоторезистов. Использование ПАВ способствует снижению поверхностного натяжения проявляющего раствора, что приводит к увеличению смачивания пленки фоторезиста проявителем. Это необходимо для повышения эффективности стадии проявления. Однако для технологии фоторезистов могут быть использованы только высокочистые ПАВ, имеющие очень малую концентрацию металлов. В силу обстоятельств в Российской Федерации используются зарубежные материалы такой степени чистоты и внутри страны не производятся. Из-за того, что многие из этих материалов (или их прекурсоры) и, в частности, ПАВ находятся в санкционных списках, современное производство микроэлектроники остро нуждается в создании отечественных аналогов этих материалов пригодных по всему комплексу своих свойств.

Таким образом, целью работы являлось исследование влияния условий катионной сополимеризации α-окисей на возможность получения триблок-сополимера пропиленоксида с этиленоксидом заданной молекулярной массы.

В ходе проведенного исследования было изучено влияние концентраций инициатора (эфирата трехфтористого бора), соинициатора (этиленгликоля/пропиленгликоля), общей концентрации инициирующей системы и вида гликоля на характеристики триблок-сополимера, полученного катионной полимеризацией окиси пропилена и окиси этилена под действием эфирата трехфтористого бора в присутствии гликоля. Было установлено, что при увеличении концентрации этиленгликоля в восемь раз происходит увеличение значения поверхностного натяжения полученного ПАВ. Значения молекулярных масс образовавшихся блок-сополимеров меняются незначительно. Увеличение концентрации инициатора в четыре раза приводит к снижению молекулярной массы образующегося блок-сополимера в три раза и увеличению поверхностного натяжения конечного продукта. Также было установлено, что наибольшее значение молекулярной массы и наименьшее поверхностное натяжение достигаются, когда концентрация гликоля в реакционной смеси равна концентрации эфирата трёхфтористого бора, то есть при двукратном избытке гидроксильных групп гликоля над концентрацией инициатора. При использовании пропиленгликоля в качестве соинициатора образуется ПАВ с лучшими характеристиками для данного применения в сравнении с триблок-сополимерами, полученными в присутствии этиленгликоля.

Работа выполнена в соответствии с Госзаданием № гос. регистрации АААА-А19-119041090087-4 и АААА-А19-119101590029-0 и с использованием оборудования Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН.

Литература

1. Гладковский Г. А., Рыженкова Е. В., Анионная сополимеризация окисей этилена и пропилена // Высокомолекулярные соединения. – 1971. – Т. 13. - №3. - 636 - 641.