Биоразлагаемые двойные сетки, образованные сеткой сшитого полимера и самоорганизующейся сеткой наночастиц

Оспенников А.С., Авдонин В.В.

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail:aleks-16-1999@mail.ru

Сегодня в мире 3D печать гидрогелями - это активно развивающаяся область [1], потому что гидрогели способны держать форму, обладают хорошими упругими характеристиками, способны сильно деформироваться, а многие гели природных полимеров являются биосовместимыми и биоразлагаемыми. 3D-печать гидрогелей требует сетевых материалов, сочетающих улучшенные механические свойства и пригодность для печати. Один из наиболее многообещающих подходов к укреплению гидрогелей состоит во введении наполнителей.

Особый интерес представляет 3D-печать биоразлагаемых полимеров, таких как полисахариды, поскольку они не загрязняют окружающую среду и являются биосовместимыми. В работе в качестве мягкой сетки будет выступать сетка гидрокиспропилгуара (ГПГ), а в качестве второй сетки жесткой, разрывающейся и рекомбинирующейся будет выступать нанокристаллы целлюлозы. В свою очередь целлюлоза благодаря своим привлекательным характеристикам используются в качестве армирующих агентов для широкого спектра применения в нанокомпозитах, микрочипах, тканевой инженерии. [2] В гидрогелях технология армирования играет ключевую роль. Целлюлоза способна взаимодействовать с водорастворимыми полимерами, образуя дополнительные сшивки между ними упрочняя полимерную сетку. Таким образом, смешивание нанокристаллов целлюлозы с гидрогелями может увеличить модуль упругости и предел прочности.
Как требуется при печати методом экструзии, биочернила должны проявлять уменьшение вязкости при сдвиге, которое присуще растворам нанокристаллов целлюлозы.  В ходе исследования показано, что при сшивании нанокристаллов целлюлозы  ионами кальция, кальций образует «лабильные» динамические сшивки. Удалось получить сетку сшитого ГПГ, внутри которой находится сетка из сшитых нанокристаллов целлюлозы, что приводит к увеличения модуля упругости сшитого геля.

Также был напечатан на 3D принтере объект с использованием этих чернил.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2020-794).

Источники и литература

[1] Li J., Wu C., Chu P.K., Gelinskya M.; 3D printing of hydrogels: Rational design strategies and emerging biomedical applications; Materials Science and Engineering: R: Reports; 2020 140 p.101543

[2] Xu W, Molino B.Z., Cheng F., Molino P.J., Yue Z., Su D., Wang X., Willför S., Xu C., Wallace G.G.; On low-concentration inks formulated by nanocellulose assisted with gelatin methacrylate (GelMA) for 3D printing toward wound healing application, ACS Appl Mater Interfaces. 2019 11(9) p.8838-8848.