Синтез новых полиимидов с пропаргильными группами в боковой цепи

Боченков В.С1,2., Колесников Т.И1., Орлова А.М1.

Студент, 2 курс магистратуры

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

2МИРЭА-Российский технологический университет, Москва, Россия

E-mail: abstragy@gmail.com

Ароматические полиимиды (ПИ) – это класс полимеров с уникальным комплексом свойств. Их основными преимуществами являются высокие физико-механические характеристики в широком диапазоне температур (до 250–300 °С) и термическая устойчивость до 450 °С. Такие свойства обеспечиваются наличием в структуре полиимидов сопряженных гетероароматических фрагментов и сильным межмолекулярным взаимодействие, которые в свою очередь влияют на растворимость в органических растворителях. Растворимость является важным параметром для успешной переработки полимера в изделие. Одним из наиболее широко используемых ПИ является Ultem, который растворяется в хлороформе и других органических растворителях. Однако, вместе с улучшением растворимости происходит ухудшение химической стойкости полимера к агрессивным средам, что важно для многих высокотехнологичных применений, например, в автомобильной судостроительной, аэрокосмической и других. Поэтому актуальной является задача разработки хорошо растворимого полимера, который бы обладал высокой химической стойкостью к агрессивным средам.

В данной работе был использован новый мономер – 5-(2-пропин-1-илокси)бензола-1,3-диамин. Этот мономер является диамином и позволяет вводить пропаргильные группы в боковую полиимидную цепь. На основе данного мономера, м-фенилендиамина и 4,4’-(4,4’-изопропилидендифенокси)-бис-фталевого ангидрида была синтезирована серия полиимидов с содержанием пропаргильных групп в боковой цепи от 5 до 20%. Схема синтеза приведена на рисунке 1. Полимеры были охарактеризованы с помощью ИК-, ЯМР- спектроскопии и ГПХ. Методами ДСК и ИК-спектроскопии было показано, что после нагрева при ~300 °С происходит сшивка по пропаргильным группам с образованием хроменового цикла [1]. Исходные полимеры хорошо растворяются в хлороформе и других органических растворителях; после сшивки растворимость пропадает. Сшитые образцы были охарактеризованы методами ТМА, ТГА.

Рис. 1. Схема синтеза полиимидов методом высокотемпературной поликонденсации

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-23-01173

Литература

- Grenier-Loustalot, M. F., Sanglar, C. Prepolymers with propargylic terminal residues. 1. Simulation of reaction mechanisms and kinetics on monofunctional models // European Polymer Journal. 1997. v. 33. № 7. с. 1125-1134.