Получение микрочастиц поли(3-гидроксибутирата-со-3-гидроксивалерата), модифицированных трансферрином

Дорохин А.С., Липайкин С.Ю.

Аспирант, 2 курс аспирантуры (Лаборатория биотехнологии новых биоматериалов)

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E-mail: dorokhin.al3x@gmail.com

Трансферрин (transferrin, Tf) – это белок плазмы крови, осуществляющий в организме человека транспорт ионов железа. Клетки многих злокачественных опухолей повышают экспрессию рецепторов к Tf на поверхности своей мембраны для увеличения поглощения этого белка из кровотока, что широко применяется для создания систем таргетированной доставки лекарственных препаратов к этим клеткам [1]. Для этих целей применяются различные биоразлагаемые полимерные матрицы. Новым направлением в таких работах является использование полигидроксиалканоатов – сложных полиэфиров оксикарбоновых кислот микробиологического происхождения, характеризующихся высокой биосовместимостью и относительно медленной биодеградацией [2].

Микрочастицы поли(3-гидроксибутирата-со-3-гидроксивалерата) (P3HBV; содержание 3-гидроксивалерата 10.2 %, Mw 826 кДа) получали методом испарения растворителя из двухкомпонентной эмульсии. Модификацию микрочастиц Tf проводили с использованием карбодиимидного метода, предварительно проведя частичный гидролиз поверхности 6M раствором NaOH для увеличения количества реакционноспособных карбоксильных групп. Выход частиц (yield, Y) рассчитывали относительно исходной массы полимера, а для частиц после модификации – относительно массы взятых не модифицированных частиц. Эффективность модификации (modification efficiency, ME) определяли по методу Бредфорда и рассчитывали как отношение массы Tf, ковалентно присоединённого к поверхности микрочастиц, к исходному количеству Tf. Средний размер частиц и их ζ-потенциал измеряли на Malvern Zetasizer Nano ZS, (таблица 1):

Таблица 1. Характеристики полученных микрочастиц

| Условия получения | Y, % | Средний размер, нм | ζ-потенциал, мВ | ME, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частицы до модификации | 83.6 | 1359 | -16.6 | - |
| После обработки NaOH | 94.5 | 918.3 | -67.8 | - |
| После обработки Tf | 95.5 | 1218 | -42.0 | 99.3 |

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, являющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.

Литература

1. Tortorella, S. Transferrin Receptor-Mediated Endocytosis: A Useful Target for Cancer Therapy // The Journal of Membrane Biology. 2014. Vol. 247. P. 291–307.

2. Shishatskaya, E.I. Degradation of P(3HB) and P(3HB-co-3HV) in biological media // Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 2005. №16(5). P. 643-657.